Синтез и исследование физико-химических свойств коллоидных квантовых точек на основе InP

Н.Е. Мордвинова, А.А. Винокуров, К.О. Знаменков

студент

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

n.mordvinova@gmail.com

Синтез и исследование квантовых точек (КТ) A3B5 является крайне актуальной задачей в связи с их низкой токсичностью, что позволяет использовать такие соединения в живых организмах, к примеру, в качестве малотоксичных биометок, обладающих люминесценцией в диапазоне прозрачности биологических тканей.

В настоящее время синтез коллоидных квантовых точек A3B5 является довольно сложным и длительным процессом, в котором используются дорогостоящие прекурсоры, поэтому поиск и разработка альтернативных, простых и экономически выгодных методов синтеза качественных КТ A3B5 является актуальной задачей.

В настоящей работе разработан новый, сравнительно простой метод синтеза КТ InP в органических неполярных растворителях с использованием фосфина в качестве прекурсора фосфора и карбоновых кислот в качестве стабилизаторов. Предложены способы введения легирующей добавки меди в КТ InP. Проведены эксперименты по наращиванию оболочки ZnSe на поверхность КТ для улучшения квантового выхода люминесценции. Найдены оптимальные пути выделения и очистки полученных образцов КТ от исходных реагентов. Изучена зависимость размера и оптических свойств полученных растворов КТ InP от условий синтеза, а также влияние температуры и продолжительности отжига образцов на их свойства.

Показано, что полученные коллоидные растворы обладают люминесценцией в ближней ИК-области. Из электронных микрофотографий (HRTEM) и рентгенографии оценен средний размер частиц, полученные результаты совпадают с результатами, полученными из спектров оптического поглощения. Отжиг образцов приводит к увеличению размеров частиц, что проявляется в смещении пиков поглощения в «красную» область спектра.