Изменения тонкой атомной и дефектной структур ферритно-мартенситных сталей в температурном интервале хрупко-вязкого перехода

Евстюхина И.А., Бойко Н.В., Рудаков С.Г., Шарапов А.С., Милосердин В.Ю., Мищенко А.Ю.

Аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, физико-технический факультет, Москва, Россия

E-mail: anton_sharapow@mail.ru

Комплексом ядерно-физических методов: мессбауэровской спектроскопии, μSR-спектроскопии, позитронной диагностики и калориметрии - исследованы закономерности изменения тонкой атомной и дефектной структур конструкционной ферритно-мартенситной хромистой стали ЭК-181 в интервале температур хрупко-вязкого перехода.

С помощью данных методов обнаружено, что в температурном интервале хрупко-вязкого перехода наблюдаются:

• аномалия в поведении вероятности эффекта Мессбауэра, являющейся функцией среднеквадратичных смещений атомов железа, и зависящей от силовых констант;

изменение линейного характера температурной зависимости локального магнитного поля на ядрах железа-57 <Hэф>;

увеличение значений изомерного сдвига, обусловленное увеличением электронной плотности 3d-электронов на ядрах железа, связанное с ростом силовых констант взаимодействий атомов в кристаллической решетке (мессбауэровская спектроскопия)

• изменение количества точечных дефектов после хрупко-вязкого перехода (позитронная диагностика)

• появление в спектре прецессии поляризации мюонов  низких частот, наличие которых может быть объяснено существованием при низких температурах структурных новообразований со специфической конфигурацией, обусловленной симметрией ОЦК и ГПУ решеток (μsr-спектроскопия)

• аномалии в поведении теплоемкости, что свидетельствует об изменении фононного спектра в этой области температур (калориметрия)

На основе полученных экспериментальных результатов предложено модельное описание механизма, отвечающего за природу хрупко-вязкого перехода в ферритно-мартенситных сталях