Коллапс полиэлектролитного микрогеля, вызванный противоположно заряженным ПАВ. Теория

Румянцев А.М., Крамаренко Е.Ю.

аспирант

Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: rumyantsev@polly.phys.msu.ru

Способность полимерных микрогелей в растворе быстро и обратимо реагировать на изменения внешних условий обусловлена малостью их размеров. Одним из наиболее привлекательных внешних стимулов, способных вызвать коллапс и набухание полиэлектролитного (ПЭ) микрогеля, является противоположно заряженное поверхностно-активное вещество (ПАВ). Конформационный переход в субцепях микрогеля может быть вызван не только изменением концентрации ПАВ [1], но и облучением раствора в случае, если молекула ПАВ содержит фоточувствительные группы [2]. При этом индуцируемый светом переход между цис- и транс-изомером изменяет гидрофобность молекулы ПАВ и характер ее взаимодействия с микрогелем.

Взаимодействие макроскопического ПЭ геля с противоположно заряженным ПАВ было впервые изучено теоретически в работе [3]. В представленной работе предложенный в [3] подход модифицируется с учетом того, что ПЭ микрогель не является электронейтральным в отличие от макроскопического аналога, поскольку часть противоионов способна выходить из микрогеля во внешний раствор по энтропийным причинам.

Авторами изучено влияние количества ПАВ в растворе на размер и дисперсионную стабильность микрогеля. Показано, что рост концентрации ПАВ во внешнем растворе способен вызывать скачкообразный коллапс или плавную контракцию микрогеля, а затем его электростатическую нейтрализацию и выпадение в осадок. Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ может приводить к электростатической перезарядке микрогеля. Микрогель обретает заряд, одноименный с зарядом молекул ПАВ, и поэтому снова становится дисперсионно стабильным. Полученные авторами теоретические результаты качественно сопоставляются с экспериментальными данными [1,2]. Сравнение кривых набухания и коллапса микрогеля, описывающих ПАВ с хвостами разной гидрофобности, позволяет объяснить вызванные облучением изменения размеров микрогеля.

Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-03-31500 «мол_а».

Литература

- K. Fun, M. Bradley, B. Vincent, C.F.J. Faul // Langmuir 2011, 27, 4362-4370.

- Y. Zakrevskyy, M. Richter, S. Zakrevska, N. Lomadze, R. von Klitzing, S. Santer // Adv. Funtt. Mater. 2012, 22, 5000-5009.

- A.R. Khokhlov, E.Yu. Kramarenko, E.E. Makhaeva, S.G. Starodubtzev // Macromol. Chem., Theory Simul. 1992, 1, 105-118.