Гидрофобизация целлюлозосодержащих материалов

Дворецкая О.В., Климов В.В., Ле Дык Мань

Студент

Волгоградский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail:blackfantasy@mail.ru

В последние годы на основе целлюлозы создаются новые инновационные материалы для применения в различных областях науки, техники и медицины. Создание текстильных материалов и изделий, обладающих гидрофобными свойствами, является актуальным направлением современного материаловедения. Такие модифицированные текстильные материалы могут обладать водонепроницаемостью и способностью самоочистки [1,2].

Для гидрофобизации целлюлозосодержащих материалов использовали фтор-акрилатные полимеры с различным содержанием фтора и жирные карбоновые кислоты.

Синтез фтор-акрилатных полимеров проводили методом контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP). В качестве исходных мономеров использовали 2,2,2-трифторэтилметакрилат, 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилат, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-гептадекафтордецил-метакрилат. Закрепление полимеров на поверхности образцов осуществлялось по методу «привитие к». В качестве жирных карбоновых кислот использовали додекановую, пальмитиновую и стеариновую. Сначала целлюлозу модифицировали полиглицедилметакрилатом, а затем растворами жирных карбоновых кислот различных концентраций. Гидрофобные свойства модифицированных целлюлозосодержащих материалов оценивали с помощью измерений краевого угла смачивания.

Таблица 1 – Краевые углы смачивания образцов ткани и бумаги, модифицированных поли-2,2,2-трифторэтилметакрилатом и стеариновой кислотой

| Целлюлозосодержащие материалы | Концентрация раствора полимера, % масс. | Концентрация раствора кислоты, ммоль/л |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
|  | Краевой угол смачивания, ° | Краевой угол смачивания,° |
| Хлопчатобумажная ткань | 131 | 135 | 143 | 150 | 157 | 157 | 158 |
| Фильтровальная бумага | 140 | 144 | 147 | 148 | 127 | 133 | 128 |

Модифицированные образцы исследовали гравиметрическим, термогравиметрическим методами и методом сканирующей электронной микроскопии. Водопоглощение образцов измеряли по ГОСТ 3816-81.

При модификации целлюлозосодержащих материалов поли-2,2,2-трифторэтилметакрилатом выявлен четкий рост краевого угла смачивания с увеличением концентрации полимера в растворе. Наблюдается увеличение контактного угла от 131° до 150° при изменении концентрации полимера от 0,5 % масс. до 5 % масс. Жирные карбоновые кислоты образуют супергидрофобное покрытие на поверхности текстильного материала с достижением углов смачивания до 158°. Таким образом, использование фтор-акрилатных полимеров и жирных карбоновых кислот в качестве гидрофобизующих агентов позволило получить высокогидрофобные и супергидрофобные покрытия на поверхности целлюлозосодержащих материалов.

Литература

- Ткачева, Н. И. Модификация целлюлозы – перспективное направление в создании новых материалов / Н. И. Ткачева и др. // Высокомолекулярные соединения, Серия Б. – 2013. – Т. 55, № 8. – с. 1086-1107.

- Родловская, Е. Н. Гидрофобные привитые органосилоксановые покрытия с додецилалкенилсульфидными группами на поверхности волокнистых материалов / Е. Н. Родловская и др.// Пластические массы. – 2012. –  №3. – с.35-38.