Реологические характеристики резиновых смесей на основе этиленпропиленового каучука

Аспирант

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, физико-технический факультет, Саратов, Россия

E-mail: muromtzev@mail.ru

Известно [1], что результаты модельных испытаний на лабораторных приборах позволяют заранее предсказать аномалии, которые могут возникнуть при обработке эластомеров на производственном оборудовании, и устранять причины возникновения технологических трудностей на отдельных стадиях производства.

Целью настоящей работы являлось установление влияния времени смешения на реологическое поведение резиновых смесей при изготовлении длинномерных резиновых профилей, а именно: оконных уплотнителей автомобилей. В качестве объекта исследования выбрана резиновая смесь на основе этиленпропиленового каучука марки СКЭПТ-50, полученная при разных режимах смешения.

Изготовление модельных резиновых смесей осуществлялось в резиносмесителе Farrel BR1600 при скорости вращения роторов 65 об/мин, температуре смешения 100 °С. Для исследования образцов резиновых смесей использовался анализатор перерабатываемости резин RPA2000 (Alpha Technologies). Определение тангенса угла механических потерь (tgδ) осуществлялось при частоте 0,1 Гц, температуре 80 °С в диапазоне деформаций от 0,3 % до 1000 % (от 0,02 до 72 degrees). Определение реологических резиновых смесей проводилось на лабораторном экструдере холодного питания Rubicon EEK 32.12 L–4,0/90, оснащенном реометрической головкой со щелевым измерительным каналом. Эксперимент проводился при температурах: червяка  и  цилиндра 75 °С, формующего инструмента 80 °С, что соответствует реальным производственным условиям. Скорость вращения червяка составляла 20 об/мин.

Из анализа полученных результатов, табл. 1, видно, что время смешения существенно влияет на весь комплекс реологических свойств резиновых смесей. Наблюдается возрастание критических значений напряжений сдвига τw и скорости сдвига γ, эффективная вязкость уменьшается.

Таблица 1 – Реологические характеристики резиновых смесей

| Время смешения, мин | n | K | η, Мпа×с | τw, Мпа | γ, с-1 | tgδ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,387 | 0,101 | 0,018 | 0,386 | 32,73 | 2,661 |
| 2,5 | 0,305 | 0,176 | 0,024 | 0,493 | 39,11 | 3,184 |
| 4 | 0,147 | 0,281 | 0,041 | 0,524 | 45,27 | 3,317 |

Полученные закономерности необходимы для подбора оптимального режима смешения в производстве и для улучшения технологических свойств (устойчивость потока при шприцевании, улучшения поверхности экструдата).

Выводы: 1) проведено исследование, направленное на изучение изменений реологических и технологических свойств резиновых смесей на основе этиленпропиленового каучука СКЭПТ-50 от времени смешения; 2) показана взаимосвязь изменения значений tgδ и свойств резиновых смесей.

Литература

- Вострокнутов Е.Г., Новиков М.И., Новиков В.И., Прозоровская Н.В. Переработка каучуков и резиновых смесей. М.: Химия, 1980. – 280с.

Работа выполнена под руководством д.т.н. Пичхидзе С.Я.