Реологические исследования модифицированного супергидрофобными фрагментами сукцината хитозана

Хайруллина Анастасия Ильдаровна

Студент
Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия
E–mail: nesteshen@mail.ru

Целью данной работы являлось исследование процесса модифицирования макромолекул полимеров природного происхождения (например, полисахарида хитозана и его производных)  супергидрофобными агентами - полифторированными кислородсодержащими органическими соединениями - для создания гелеобразующих композиций дифильной природы с регулируемыми свойствами. Полученные  производные интересны с той точки зрения, что в их растворах возможно образование ассоциатов и кластеров, а отсюда – необычные реологические характеристики в результате гидрофобного взаимодействия в растворах и возможность расширения диапазона реологического поведения [1]. Гидрофобно-модифицированные полимеры способны к образованию вязких и прочных структур, в зависимости от числа и длины гидрофобной группы, обладают рядом особенностей гелеобразования, что приводит к получению полимеров с новыми и весьма ценными свойствами. Например, для композиций гелей и растворов для поверхностного нанесения при защите растений регулируемое гидрофильно-гидрофобное взаимодействие  необходимо при смачивании, а затем смывании применяемого средства.

Использовали образцы сукцината хитозана с М.м. = 207 к Да и степенью замещения 75 %. Реологические измерения растворов сукцината хитозана (концентрацией 5 г/дл) и продуктов модифицирования проводили на реометре Haake Mars III  при 25 0С  в режиме постоянного напряжения сдвига со скоростью сдвига от 0,1 до 100 с-1.  В качестве супергидрофобного модифицирующего агента выбрана перфторпеларгоновая кислота (производства ОАО «Галоген», г. Пермь).

Установлено, что с повыщением концентрации перфторпеларгоновой кислоты от 0,01 % до 0,1 % в 5 %-ном растворе сукцината хитозана резко увеличивается вязкость растворов. При концентрации перфторпеларгоновой кислоты 0,1 %  система практически сразу превращается в физический гель, вероятно, вследствие агрегации неполярных перфтороктильных групп. Эти гели, в отличие от гелей желатины и других физических гелей, являются тиксотропными, т.е. полностью восстанавливают свою структуру после снятия напряжения за сравнительно небольшой срок.

Таким образом, полученные образцы  на основе сукцината хитозана, модифицированного перфторпеларгоновой кислотой являются перспективными для использования в качестве регуляторов вязкости в различных областях промышленности, в медицине и косметологии.

Литература

- Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. М: Химия, 1977. 440 с.