Моделирование процесса мокрого формования ПАН волокон

Скворцов ИЮ, Затонских ПВ

снс, кхн; мнс, аспирант

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

лаборатория Реологии полимеров, Москва, Россия

E-mail: iskvortsov@ips.ac.ru

Качество ПАН прекурсора, получаемого методом мокрого формования, определяется целым спектром параметров. К ним относятся как характеристики полимера и прядильного раствора, так и условия формования. Коагуляция струйки прядильного раствора с формированием гель-волокна определяется совокупностью скоростей взаимодиффузии осадителя в волокно и растворителя в осадительную ванну.

В данной работе было исследовано влияние состава осадительной ванны на кинетику изменения морфологии капли раствора, моделирующего поперечное сечение струйки с целью формоустойчивости гель-волокна и равномерности гелеобразования.

Подбор осадительного состава, даже на лабораторной установке формования - процесс долгий и ресурсоемкий, т.к. требует большого количества осадителя и полимерного раствора. Поэтому был разработан модельный способ, позволяющий очень быстро и наглядно оценить кинетику гелеобразования в капле раствора при ее контакте с осадителем разного состава.

Был проведен ряд экспериментов по осаждению нескольких десятков растворов различных сополимеров полиакрилонитрила в диметилсульфоксиде в осадителях переменного состава (смесях растворитель-осадитель). По результатам экспериментальной работы была выявлена корреляция дефектности в зависимости от "жесткости" осадителя, а также определенна оптимальная концентрация осадительного состава для конкретных растворов ПАН сополимеров.

Сопоставление дефектности полученных в разных условиях волокон с морфологией проникновения осадителя в каплю показало правильность предположения о корреляции структур, образующихся в модельных каплях и наблюдаемых в сформованных волокнах (Рис.1).

Авторы благодарят РФФИ (грант №14-03-31715) и Минобрнауки (грант Президента РФ МК-4821.2014.3) за частичную финансовую поддержку работы.

а				   б

Рис.1. Морфология капли в условиях массообмена растворителя и осадителя (а) и поперечное сечение готового волокна (б).