Свойства   алюмомолибденвольфрамовых  катализаторов

в процессе  гидроочистки дистиллятов нефти

Гиба Иван Сергеевич, Минасян Рубен Арменович

Студент, Аспирант

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: Mornevall@rambler.ru

Повышенный интерес к развитию процессов гидроочистки лёгких и средних дистиллятов в последние годы связан с увеличением объема переработки сернистых и высокосернистых нефтяных фракций и широкой дизелизацией транспортных средств. Так же стоит учесть ужесточение требований к содержанию вредных соединений в выхлопных газах процессов горения, что приводит к введению новых спецификаций на моторные топлива.

Целью данной работы является определение  гидродесульфидирующей активности Al-Mo-W-катализаторов и оценка возможности применения этих катализаторов для глубокого гидрообессеривания нефтяных фракции.

Проведена серия опытов по гидроочистке дизельной, бензиновой и керосиновой фракций, при температурах от 320 до 360 °С с шагом в 20 ºС, при скорости подачи водорода 6 л/час. Длительность опыта 1 час, с предварительной активацией 2 час, скорость подачи сырья 15-20 мл/ч. Основным показателем для исследования катализаторов являлась гидрообессеривающая способность, т.е. степень обессеривания.

Разработана серия Al-Mo-Wкатализаторов на носителе γ-Al2O3. Методом пропитки нанесены оксиды MoO3 и WO3, полученные из солей (NH4)2MoO4 и (NH4)4W5O17×2.5H2O соответсвенно. Массовая доля оксидов в катализаторе составила: 3% и 10%; 6% и 10%; 3% и 15% (WO3 и MoO3).

Процесс гидроочистки исследован при различных состояниях катализаторов (сульфидированный, несульфидированный, активированный, неактивированный), что позволило выявить наиболее оптимальные условия эксплуатации для получения максимальной степени гидрообессеривания.

Результаты гидрообессеривающей активности 3%WO3,10% MoO3/Al2O3  катализатора

| Условия опыта | Содержание серы, % масс. | Степень очистки, % | Примечание по катализатору |
| --- | --- | --- | --- |
| Топыта,(С | V сырья, мл |  |  |  |
|  |  | сырье | гидрогенизат |  |  |
| 320 | 15 | 0,90 | 0,19 | 78,9 | не сульфид. актив. |
| 340 | 16 | 0,90 | 0,16 | 82,2 | сульфид. не актив. |
| 360 | 17 | 0,90 | 0,10 | 86,9 | активир, сульфид. |
| 320 | 8 | 0,08 | 0,06 | 25,0 | активир, сульфид. |
| 340 | 9 | 0,08 | 0,05 | 37,5 | активир, сульфид. |
| 360 | 10 | 0,08 | 0,03 | 62,5 | активир, сульфид. |

Полученные результаты позволяют дать развёрнутую характеристику физических свойств и состава полученных катализаторов, а так же сравнить их с промышленными катализаторами.