Исследование электрохимических свойств пленок полимерных комплексов металлов с основаниями Шиффа.

Алексеева Елена Валерьевна, Левин Олег Владиславович

аспирант

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Химический факультет  Сантк-Петербург, Россия

E-mail: alekseeva_ev@yahoo.com

Комплексы металлов с основаниями Шиффа являются перспективными по многим направлениям, особенно важным является использование комплексов для модификации электродов энергозапасающих устройств благодаря их способности формировать стабильные полимерные плёнки, которые могут обратимо окисляться и восстанавливаться, запасая тем самым электрическую энергию. Целью данной работы стало уточнение строения и механизмов переноса заряда в металлсодержащих проводящих полимерных пленках, так как в литературе отсутствует общепринятая модель, связывающая их структуру иэлектрохимические свойства. Объектами исследования были выбраны комплексы металлов с основаниями Шиффа: poly[Ni(SalEn)],  poly[NiСН3О(SalEn)], poly[Ni(Salphen)], poly[NiСН3О(Salphen)], poly[Ni(Saltmen)], poly[NiСН3О(Saltmen)] с общей формулой poly[M(Schiff)] (рис. 1).

Коэффициен диффузии характеризует скорость перемещения заряда в пленке и, соответственно, перспективность применения плёнки в качестве материала для энергозапасающих устройств. В данной работе коэффициент диффузии определяляся методом спектроскопии импеданса с пердварительмы вычислением толщины пленок  методом кварцевой микрографиметрии. Следует отметить, обработка данных, полученных методом спектроскопии электрохимического импеданса проводилась как давно известным методом Матиаса-Хааса [1], так и новым редуцированным методом [2].

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- При обработке результатов спектроскопии импеданса использование редуцированного метода в сравнении с классическим позволяет получить воспроизводимые результаты и значительно снизить ошибку обработки данных.

- При сравнении по типу моста самую меньшую скорость переноса заряда (коэффициент диффузии) показывают полимеры poly[Ni(Salphen)]

- Скорости переноса заряда в плёнках, содержащих метокси заместители в ароматической части лиганда, соизмеримы.

- Максимальной удельной ёмкостью обладает [Ni(CH3OSalphen)], что делает данный полимер наиболее подходящим кандидатом для использования в энергозапасающих устройствах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты # 12-03-00560-a, 13-03-00843-a) и Санкт-Петербургского Государственного Университета (грант # 12.38.77.2012).

[1] M.F. Mathias, O. Haas, An alternating current impedance model including migration and redox-site interactions at polymer-modified electrodes, Journal of Physical Chemistry, 96 (1992), p. 3174

[2] O.V. Levin, M.P. Karushev, A.M. Timonov, E.V. Alekseeva, Shuanghua Zhang, V.V. Malev, Charge 	transfer processes on electrodes modified by polymer films of metal complexes with Schiff bases, Electrochimica Acta, Volume 109, 30 October 2013, Pages 153-161