Адсорбция смеси вода-метанол на хиральной неподвижной фазе Nautilus-E

Никитина Юлия Константиновна

студент

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

химико-технологический факультет, Пермь, Россия

E-mail: nikitina_yuk@rambler.ru

Хиральные неподвижные фазы (ХНФ) используются для прямого хроматографического разделения оптических изомеров хиральных молекул – задачи, востребованной в производстве биологически активных соединений для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности. Адсорбент Nautilus-E (Биохиммак, Москва) является новым представителем класса антибиотиковых ХНФ и получен путём химической иммобилизации на поверхности силикагеля антибиотика эремомицина. Представленная работа направлена на изучение свойств поверхности указанной ХНФ с использованием метода адсорбции бинарного раствора, а именно смеси вода-метанол. Выбор этих компонентов в качестве "молекулярных зондов" обусловлен тем, что изучение их адсорбции позволяет ответить на вопрос о гидрофильности/липофильности поверхности адсорбента, структуре адсорбционного слоя в типичных условиях обращено-фазной хроматографии, а также получить другую информацию, важную для понимания механизмов удерживания в жидкостной хроматографии.

Изотермы избыточной адсорбции компонентов бинарной смеси измеряли методом малых возмущений [1] при нескольких температурах. Установлено, что поверхность адсорбента характеризуется большим сродством к воде, чем к метанолу – при содержании воды в жидкой фазе до 82 мол.%, её избыточная адсорбция положительна. Даже в узком диапазоне составов объёмного раствора от 82 до 100 мол. % воды, характеризующемся отрицательной избыточной адсорбцией воды, число её молекул в адсорбционном слое превышает таковое метанола. Очевидно, гидрофильность поверхности объясняется наличием большого числа ионогенных (амино и карбоксильных) групп в структуре хирального селектора, ориентирующих около себя молекулы воды. Оценка толщины адсорбционного слоя даёт величину 1 Å, указывая на образование мономолекулярного слоя. Обсуждается важность полученной информации для объяснения механизмов удерживания ионизируемых и неионизируемых органических соединений. Также рассматривается влияние температуры на адсорбцию водно-метанольных смесей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 13-03-92692).

Литература

1. Kazakevich Yu.V., McNair H.M. Study of the excess adsorption of the eluent components on different reversed-phase adsorbents // Journal of Chromatographic Science. 1995. V. 33, No. 6. P. 321-327.