Дисперсионный перенос в полимерных мультислоях

Морозова Е.В.

аспирант

Ульяновский государственный университет,

инженерно-физический факультет высоких технологий,Ульяновск,Россия

E-mail : kat-valezhanina@yandex.ru

Для изучения переноса неравновесных носителей заряда в полимерных материалах применяются методы измерения дрейфовой подвижности во время пролетном эксперименте (ВПЭ) и нестационарной электропроводности (НЭ) при объемной генерации носителей [1, 2]. В данной работе моделируется дисперсионный перенос в условиях ВПЭ в многослойной полимерной структуре с помощью интегро-дифференциальных диффузионных уравнений и метода Монте-Карло. Подробно анализируется переходный ток в двухслойной структуре с поверхностной генерацией для случая неоднородного беспорядка и произвольной плотности локализованных состояний (ПЛС).

Уравнения дисперсионного переноса дырок в двухслойной структуре в условиях ВПЭ:

sΦ1(s)p1(x,s)+V1∂∂xp1(x,s)=Nδ(x)Φ1(s),	(1)

sΦ2(s)p2(x,s)+V2∂∂xp2(x,s)=j1(d,s)δ(x−d)Φ2(s),	(2)

где p1(x,s), p2(x,s) – образы Лапласа концентрации неравновесных носителей заряда в первом и втором слоях, Φ1(s), Φ2(s) –образы функции памяти, определяемые механизмом и параметрами процесса перехода между локализованными состояниями [3], V1, V2 - коэффициенты адвекции, N – поверхностная концентрация инжектируемых неравновесных носителей.

Условие на границе слоев: непрерывность плотности тока

j1(d,t)=j2(d,t).	(3)

Переходный фототок I(t) в образце длины L определяется через плотность тока

L j(x,t)dx.	(4)

Используя решение системы (1-2) с условием (3), мы приходим к

I(s)=NLV1sΦ1(s)1−exp−sΦ1(s)dV1+V2sΦ2(s)exp−sΦ1(s)dV11−exp−sΦ2(s) L−dV2. (5)

С помощью формулы (5) анализируется влияние поверхностных слоев полимерного образца на кривые переходного. Первый слой - поверхностный слой, второй - объемный, характеризующийся меньшим уровнем беспорядка, чем поверхностный. Барьерными эффектами и диффузионным слагаемым пренебрегается, что оправдано при больших напряжениях, прикладываемых к структуре в методике ВПЭ. Расчеты выполнены для различных ПЛС, в частности для гауссовой (σ= σ kT). Переходный ток может быть найден как обратное преобразование Лапласа выражения (5). На рис. 1, представлены результаты расчетов, которые согласуются с результатами моделирования методом Монте-Карло,  с расчетами [4] и экспериментальными данными, представленными в работе [2].

Рис. 1:) Кривые переходного тока в двухслойной структуре с гауссовым беспорядком (L=5мкм, d=0.5 мкм, E=106 В/см). Параметр распределения в объеме σ2=3, значения для первого слоя указаны на рисунке. б) I(t) в двухслойной структуре с гауссовой ПЛС (T=295 K, L=5 мкм, E=106 В/см, σ1=3 и σ=5 - параметры гауссовой ПЛС в первом и втором слоях, соответственно. Значения толщины первого слоя указаны на рисунке.

Полученные результаты обобщаются для случая  распределенной генерации заряда с целью анализа экспериментальных результатов версии ВПЭ, предложенной в [1, 2], для исследования влияния поверхностных слоев образцов.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания 2014/296 и РФФИ (1501-99674).

Автор выражает благодарность научному руководителю Сибатову Ренату Тимергалиевичу.

Литература

1. Tyutnev A. P. et al. Verification of the dispersive charge transport in a hydrazone: polycarbonate molecularly doped polymer //Journal of Physics: Condensed Matter. – 2009. – Т. 21. – №. 11. – С. 115107.

2. Dunlap D. H. et al. Two-Layer Mutiple Trapping Model for Universal Current Transients in Molecularly Doped Polymers //The Journal of Physical Chemistry C. – 2010. – Т. 114. – №. 19. – С. 9076-9088.

3. Sibatov R. T., Uchaikin V. V. Dispersive transport of charge carriers in disordered nanostructured materials //Journal of Computational Physics. – 2015.