Магнитооптические исследования свойств тонких плёнок сплавов Гейслера Ni52Mn34In12Si2 при мартенситном переходе

Новиков А.И.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: autobus677@gmail.com

Сплавы Гейслера Ni52Mn34In12Si2 могут претерпевать мартенситный переход, в результате которого вместо парамагнитной аустенитной фазы образуется ферромагнитная мартенситная фаза.

В ходе работы проводились магнитооптические исследования тонких плёнок сплава Гейслера с номинальным составом Ni52Mn34In12Si2, полученных методом магнетронного распыления. Была изготовлена серия из нескольких образцов:

- Образец, находящийся в мартенситной фазе при любой температуре.

- Образец, находящийся в аустенитной фазе при любой температуре.

- Образец, претерпевающий мартенситный переход при изменении температуры.

Магнитооптические свойства изучались в геометрии экваториального эффекта Керра (ЭЭК). Производились измерения спектральных, полевых и температурных зависимостей ЭЭК в диапазоне энергий падающего света от 0,5 до 4 эВ, в полях напряжённостью до 3 кЭ и в области температур от 35 до 300 К.

На рис. 1а приведены температурные зависимости ЭЭК, измеренные в магнитных полях напряжённостью 2,7 кЭ для образцов «1» и «2». Рис. 1б показывает температурные зависимости для образца «3» в полях 500 Э и 2,5 кЭ. В области температур 50 – 150 К в малом поле наблюдается уменьшение величины ЭЭК и гистерезис, что свидетельствует о мартенситном переходе в образце «3». В большом поле величина ЭЭК монотонно возрастает с уменьшением температуры, гистерезис подавляется. Аналогичные результаты наблюдались ранее при исследованиях других сплавов (например, Ni2MnGa [1]).

| Спектры для образцов «1» и «2» (в мартенситной и аустенитной фазах соответственно, рис. 2а) не имеют принципиальных различий по форме, однако спектр «2» незначительно смещён в область большей энергии. Вероятно, это связано с небольшими различиями в составе образцов. Такой вывод следует из того, что при сравнении спектров образца «3» в аустенитной и мартенситной фазах (рис. 2б) подобных расхождений не наблюдается. Отсутствие принципиальных различий в спектрах ЭЭК для мартенситной и аустенитной фаз наблюдалось и для других образцов сплавов Гейслера [1–5]. Таким образом, мы можем сделать вывод о неизменности электронной структуры при мартенситном переходе. Возможно, изменения в электронной структуре обнаружатся при расширении диапазона энергий падающего света. |  |
| --- | --- |
| Рис. 1. Температурные зависимости ЭЭК (transversal Kerr effect, TKE) для образцов «1» и «2» в поле 2,7 кЭ (а) и для образца «3» в полях 500 Э (в режимах ZFC и FC) и 2,5 кЭ (б). |  |

Согласно теоретическим расчётам электронной структуры (например, [6]), наличие наиболее интенсивных пиков в оптических и магнитооптических спектрах главным образом связано с переходами между d-уровнями различных переходных металлов (гибридизированных с s- и p-уровнями), поэтому вид спектров в значительной степени меняется при изменении состава исследуемых сплавов. Изменение соотношения концентраций Ni и Mn в составе образца приводит к изменению характера спектра. При сравнении спектров ЭЭК для тонких плёнок Ni52Mn34In12Si2 с исследованными ранее спектрами для монокристаллов Ni45Mn36.7In13.3Co5 [2], лент Ni43.7Mn43.6In12.7 [3] и тонких плёнок Ni50Mn35In15 [4] наблюдается наличие во всех спектрах близких по расположению максимумов в области 1,5 и 2,5 эВ.

| Образцы тонких плёнок Ni2MnGa и Ni2MnIn (как тонкие плёнки, так и объёмные образцы) [1,5] имеют принципиально другое соотношение концентраций Ni и Mn. Их спектры подобны друг другу, но отличаются от спектров образцов, перечисленных выше. Отрицательный пик в области 2,5 эВ разделяется на два отрицательных пика. А при замене марганца на железо и кобальт (в образцах Ni2(Fe0,8Co0,2)Ga) отрицательный пик исчезает вовсе. То же происходит и при замене никеля на железо (в образцах Fe48Mn24Ga28 [7]). |  |
| --- | --- |
| Рис. 2. Спектральные зависимости ЭЭК для образцов «1» и «2» (а) и для образца «3» в аустенитной и мартенситной фазах (б). |  |

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-02-31714-мол_а и 12-02-00095a.

## Литература

1. A. Novikov, E. Gan’shina, A. Granovsky, A. Zhukov and V. Chernenko. Solid Sate Phenomena, 190 (2012), 335–338.

2. E. Gan’shina, A. Novikov, V. Chernenko, J. Barandiaran, E. Cesari, I. Rodionov, I. Titov, V. Prudnikov and A. Granovsky. Magneto-Optical Study of Martensitic Transition in Ni45Mn36.7In13.3Co5 (at. %) Single Crystals. Solid State Phenomena, 2015 (to be published).

3. A. I. Novikov, E. A. Gan’shina, L. Gonzalez-Legarreta, V. M. Prida, B. Hernando, A. B. Granovsky. Magnetic and Magneto-Optical Research of Ni43.7Mn43.6In12.7 Alloy Ribbons. Solid State Phenomena, 2015 (to be published).

4. А. И. Новиков, И. С. Дубенко, А. И. Грунин, А. Ю. Гойхман, П. А. Ершов, В. В. Родионова, Е. А. Ганьшина, А. Жуков, В. Жукова, А. Б. Грановский. Материаловедение № 7 (2013) 11–15.

5. Y. V. Kudryavtsev, Y. P. Lee, J. Y. Rhee, Phys. Rev. B 69 (2004), 195104.

6. S. Picozzi, A. Continenza and A. J. Freeman, J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006), 851.

7. E. A. Gan’shina, A. I. Novikov, G. S. Zykov, D. E. Mettus, A. P. Kazakov, R. Kainuma, V. V. Khovaylo, V. N. Prudnikov. Physics of the Solid State 55 (2013), 1866.

Слова благодарности

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Елене Александровне Ганьшиной, а также Игорю Сергеевичу Дубенко за предоставление интересных образцов для исследования.