- Влияние состава на магнитные свойства аморфных лент типа АМАГ.

Кадышев Дмитрий Игоревич

студент 5 курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kaddm@yandex.ru

В последние годы все более широкое применение в различных областях промышленности и техники находят аморфные металлические материалы, полученные методом закалки из жидкого состояния и по сравнению со свойствами кристаллическими, имеющие ряд преимуществ: прочность, коррозионная устойчивость, улучшенные электромагнитные характеристики [1]. В отличие от сплавов с кристаллической структурой, в аморфных сплавах за счет быстрого остывания хорошо соединяются все необходимые компоненты. В связи с этим поиск оптимальных легирующих добавок и их концентраций для улучшения магнитных характеристик аморфных сплавов является актуальной задачей.

Активным соперником аморфных сплавов являются нанокристаллические сплавы. Их особенность –малые размеры кристаллитов, не превышающие в этих сплавах размеров от 1 до 10 нм. Несмотря на структурное сходство и сходную технологию получения, есть основания полагать, что данные сплавы могут обогнать аморфные сплавы по своим магнитным характеристикам.

В данной работе исследовались аморфные сплавы типа АМАГ (аморфные АМАГ-170 , -172, -180, -183, -186, -200 и нанокристаллический АМАГ-200). Ленты этого класса изготавливаются на основе Co либо Fe, с различными концентрациями легирующих добавок Ni, Si, B, Mn, Cr, Nb, La. Целью данной работы являлось исследование зависимости магнитных характеристик лент в от их состава и структуры.

Измерения магнитных свойств проводились на вибрационном магнитометре (VSM марки “LakeShore" модель 7407) в полях до 16 кЭ, а также на вибрационном анизометре в полях до 200 Э при комнатной температуре.

Основные результаты представлены в следующих таблицах:

Сплавы на основе железа:

| Марка сплава | Hкоэрц, Э | (M/m)насыщ, эрг/(Гс*г) |
| --- | --- | --- |
| AMAГ-200 (nano) | 0,611 | 168,7 |
| AMAГ-200 (amorph) | 0,649 | 145,8 |

Сплавы на основе кобальта:

| Марка сплава | Hкоэрц, Э | (M/m)насыщ, эрг/(Гс*г) |
| --- | --- | --- |
| AMAГ-186 | 0,471 | 115,2 |
| AMAГ-183 | 0,462 | 108,2 |
| AMAГ-180 | 0,464 | 81,6 |
| AMAГ-170 | 0,421 | 69,8 |
| AMAГ-172 | 0,483 | 69,1 |
| AMAГ-179 | 0,624 | 55,8 |

Обнаружено, что в нанокристаллических образцах на основе железа намагниченность увеличивается на 10% по сравнению с аморфными образцами того же состава при одновременном уменьшении коэрцитивной силы на 5%.

Установлено, что изменение содержания никеля от 0 до 10% приводит к немонотонному изменению основных магнитных параметров.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что минимальные потери достигаются в сплаве АМАГ-180 с содержанием никеля около 4%.

Список литературы.

- Молотилов Б.В., Грацианов Ю.А., Овчаров В.П., Прокошин А.Ф. Аморфные прецизионные сплавы. // Металлургия: стали, сплавы, процессы: сб. трудов ЦНИИЧМ. – М.: Металлургия, 1982. С. 174-184.