Влияние бифенола на радиационную стойкость композиций на основе полипропилена
Рахматуллина Эльвина Рамисовна, Галимзянова Резеда Юсуповна
Аспирант, доцент
ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
E–mail: elvina008@gmail.com

Благодаря оптимальному комплексу свойств нетканые материалы на основе полипропилена (ПП) получили широкое распространение в производстве стерильной одноразовой медицинской одежды и белья Стерилизацию таких изделий зачастую осуществляют радиационным методом. Для защиты ПП от радиационной деструкции необходимо использование антиоксидантов и антирадов [1, 2]. С этой целью в состав полимерной композиций на основе пп для получения нетканых материалов  вводят добавки, которые обрывают кинетические цепи окисления за счет их реакции с радикалами РP* и РO2* [3, 4].

Изучались свойства композиций на основе ПП и фенольного антиоксиданта облученных ускоренными электронами и гамма облучением.

В качестве объектов исследования были выбраны: волоконная марка ПП PP 1562 R, ТУ 2211-136-05766801-2006 (ОАО «Нижнекамскнефтехим») и антиоксидант бифенол-5 (БФ-5), полученный на кафедре ТСК КНИТУ. Эффективность антиоксиданта оценивалась по показателю текучести расплава (ПТР) как наиболее чувствительному к изменению молекулярной массы полимера и методом  термогравиметрического анализа (ТГА).

Полученные результаты показали, что БФ-5 в количестве 0,3 мас.ч. является эффективным стабилизатором, его использование приводит к снижению ПТР при одинаковых дозах облучения в 5 раз по сравнению с композицией без добавки. Повышение содержания стабилизатора до  0,5 мас.ч. не привело к дополнительному снижению ПТР. Эффективность стабилизатора подтверждается также результатами ТГА, стабилизированный ПП более имеет более высокие температуры начала деструкции, нежели исходный.

Таблица – Температура интенсивной деструкции и температура начала деструкции для композиций на основе ПП

| Показатели | ПП | ПП+БФ-5 | ПП облученный дозой 40 кГр | ПП+БФ-5 облученный дозой 40 кГр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура интенсивной деструкции, ºС | 352 | 410 | 401 | 409 |
| Температура начала деструкции, ºС | 240 | 340 | 275 | 339 |

Показано, что использование бифенола повышает радиационную стойкость композиций на основе ПП. Его добавки в количестве 0,3 мас.ч. позволяют снизить деструкцию ПП и таким образом увеличить срок хранения одноразовой медицинской одежды.

Литература

- Каргин, В.А. Радиационная химия полимеров / В.А. Каргин. – М.: Наука, 1973. – 455 с.

- Иванов, В.С. Радиационная химия полимеров: учебное пособие для вузов / В.С. Иванов. – Л.: Химия, 1988. – 320 с.: ил.

- Polyfunctional Stabilizers of Polymers / N. A. Mukmeneva, S.V. Bucharov, G.N. Nugumanova, A.M. Kochnev // Nova Science Publishers. – New York. –2009. – P. 280.

- Рахматуллина Э.Р. Влияние  стабилизаторов  на  свойства  композиций  медицинского  назначения  на  основе полипропилена / Э.Р. Рахматуллина, Р. Ю. Галимзянова,  М. С. Лисаневич,  Е. С. Кузнецова, Ю. Н. Хакимуллин,  Н. А. Мукменева // Вестник Казанского технологического университета – 2013. – №22. – С. 181-183