НОВЫЕ МЕТАЛЛ–ОРГАНИЧЕСКИЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ Zn2+, Cd2+ И ПЯТИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Сапарбаев Эрик Серикович

студент

Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

eriksaparbayev@gmail.com

Металл-органические координационные полимеры сконструированы из ионов металлов или кластеров, координированных мостиковыми органическими лигандами с образованием одно-, дву- или трехмерных периодических структур. Интерес к подобного рода объектам связан как с широкими возможностями дизайна таких соединений, так и с наличием у них целого ряда ценных функциональных свойств, таких как сорбция и селективное разделение газовых смесей, каталитические, люминесцентные свойства и др.

2,5-Тиофендикарбоновая (H2tdc) и 2,5-фурандикарбоновая кислота (H2fdc) являются одними из широко используемых лигандов в синтезе координационных полимеров. Пятичленная гетероароматическая система обеспечивает стерическую жесткость, а угловое расположение карбоксилатных групп позволяет получать структуры с необычным пространственным строением.

Метод синтеза использованный нами заключается в нагревании солей переходных металлов с лигандами в различных растворителях. Так, нагреванием нитрата цинка с 2,5-тиофендикарбоновой кислотой в присутствии уротропина (ur) в N-метилпирролидоне (Nmp) нами был получен координационный полимер [Zn2(Nmp)2(tdc)2]·2Nmp·0.5H2O (1).

Изменив растворитель на ДМФА, нам удалось получить координационный полимер [Zn6(H2O)3(dmf)6(ur)2(tdc)6]·4H2O (2) и его изоструктурный кадмиевый аналог. В структуре каркаса имеются изолированные поры, содержащие включенные молекулы воды. Оба координационных полимера демонстрируют высокую термическую стабильность и, благодаря изоляции молекул H2O в полостях, способны удерживать воду при температурах, значительно превышающих 100°C.

Проведение реакции в аналогичных условиях, но при использовании  2,5 - фурандикарбоновой кислоты вместо H2tdc привело к образованию слоистого координационного полимера с формулой [Cd2(dmf)2(fdc)2] (3).

При использовании N-метилпирролидона в системе состоящей из гексагидрата нитрата цинка, 2,5-фурандикарбоновой кислоты и уротропина, образовался не слоистый полимер, а трехмерный каркас с формулой [H4Zn4(H2O)2(ur)(fdc)6] (4). Структура этого соединения содержит строительный блок, в котором к атомам цинка координированы три  карбоксильные группы трех 2,5 - фурандикарбоновых кислот и один атом азота, принадлежащий уротропину. Эти строительные блоки формируют трехмерный каркас. Также нами были изучены термические и люминесцентные свойства полученных соединений.

Публикации:

1. Сапченко С.А., Сапарбаев Э.С., Самсоненко Д.Г., Дыбцев Д.Н., Федин В.П. Синтез, строение и свойства нового слоистого координационного полимера на основе карбоксилата цинка(II). // Коорд. химия, 2013, Т. 39, № 8, С. 1–5.

2. Э. С. Сапарбаев, С. А. Сапченко, Д. Г. Самсоненко, Д. Н. Дыбцев, В. П. Федин. Синтез, строение и люминесцентные свойства слоистого координационного полимера на основе 2,5-фурандикарбоксилата цинка(II). // Известия Академии наук. Серия химическая, 2015