Получение криогелей на основе поливинилового спирта и хитозана

Лунёв И.А.

Аспирант

Московский Государственный Университет Дизайна и Технологии, Институт химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

E–mail: Ilyalunev77@gmail.com

Целью данной работы является разработка композитных макропористых криогелей на основе поливинилового спирта (ПВС) и хитозана и исследование их сорбционных свойств.

Для изучения влияния размера частиц наполнителя на свойства композитных криогелей было проведено фракционирование порошка исходного хитозана просеиванием через калиброванные сита. Были выделены 4 фракции частиц хитозана следующих размеров: ≤ 80; 80-100; 100-160 и 160-250 мкм, которые использовали при получении формовочных композиций хитозана и ПВС. Предварительные эксперименты показали, что частицы хитозана, набухают в воде, поэтому для достижения равновесного состояния дисперсии фракций хитозана в 12 %-ном водном растворе ПВС выдерживали в течение суток при комнатной температуре. Закономерности, обнаруженные в ходе реологических исследований, свидетельствуют, что адгезионные контакты между дискретной и непрерывной фазами возникают уже на стадии приготовления самих дисперсий, о чем свидетельствует рост эффективной вязкости и энергии активации вязкого течения с увеличением дисперсности частиц хитозана и их содержания в композиции. Последующее криотропное гелеобразование ПВС закрепляет структуру полимерной системы за счет иммобилизации полимерных компонентов в ее объеме.

С повышением содержания наполнителя наблюдался рост жесткости и теплостойкости самих криогелей ПВС. Это проявлялось в увеличении модуля упругости и температуры плавления криогеля. Полученные данные свидетельствуют об усиливающем действии вводимого наполнителя хитозана в отношении криогелей ПВС. Объяснением роста жесткости криогеля при повышении содержания хитозана может быть не только механические свойства самих дисперсных частиц, но и дополнительные адгезионные взаимодействия ПВС-хитозан на поверхности раздела фаз, т.к. химическое строение обоих полимеров включает структурные элементы, в частности гидроксильные группы, способные к образованию множественных водородных связей.  Величина температуры плавления  криогелей ПВС определяется числом водородных связей, разрушающихся при плавлении физического геля, и ее повышение косвенно свидетельствует о возрастающем влиянии такого рода взаимодействий при увеличении объемной доли активного наполнителя.

В ходе эксперимента было выяснено, что гранулы ненаполненного криогеля ПВС практически не абсорбируют ионы Cu2+. Результаты исследования абсорбции ионов Cu2+ гранулами композитных криогелей ПВС показали, что удельная сорбционная ёмкость композитного материала повышается при увеличении содержания в нем частиц хитозана. Степень связывания ионов двухвалентной меди находится на уровне 0.3-0.4 моля Cu2+ в расчете на моль звеньев глюкозамина хитозана.

*/ Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части тематического плана госзадания вузам в 2015 г.