Синтез высокомолекулярного эпоксидированного поли(триметилсилилнорборнена)

Моронцев Александр Алексеевич

Студент

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, Москва, Россия

E-mail: morontsev@mail.ru

Известно, что поли(триметилсилилнорборнен) (ПНБSi), синтезированный по схеме метатезиса, отличается от незамещенного полинорборнена(ПНБ) повышенной газопроницаемостью[1]. Модификация двойных связей полинорборненов позволяет расширить область их практического применения. Из научной литературы известны ограниченные примеры получения эпокси-полинорборненов [2, 3], не имеющих высокой молекулярной массы, с отсутствием исчерпывающих характеристик (температуры стеклования и др.). Ранее в ИНХС РАН был впервые синтезирован эпоксидированный ПНБSi  (ЭПНБSi) с выходом более 70 % и степенью эпоксидирования двойных связей более 95 %. Однако  Mw ЭПНБSi  составляла не более 13 000.

Целью данной работы является получение высокомолекулярного ЭПНБSi, обладающего пленкообразующими свойствами, необходимыми для дальнейшего исследования его газоразделительных и адгезионных свойств. Исходный ПНБSi синтезирован путем полимеризации 5-триметилсилилнорборнена по схеме метатезиса в присутствии Ru-карбенового комплекса Граббса 1-го поколения. Эпоксидирование ПНБSi осуществлено по реакции Прилежаева под действием м-хлорпербензойной кислоты (схема).

Изучено влияние типа органического растворителя (на примере толуола, хлорбензола и хлороформа), температуры и времени эпоксидирования, а также присутствия ингибитора окисления на степень конверсии двойных связей и значения молекулярной массы полученных полимеров. Для сравнения проведено эпоксидирование незамещенного ПНБ. Отмечено сильное экранирующие влияние триметилсилильного заместителя на процесс эпоксидирования. Таким образом, получен ЭПНБSi с выходом более 70%, степенью эпоксидирования более 95 % и ММ, на порядок превышающей ранее достигнутые значения (Mw=138 000). Синтезированный ЭПНБSi охарактеризован методами ЯМР-, ИК-спектроскопии, ГПХ и ДСК.

Литература

- Финкельштейн Е.Ш., Бермешев М.В., Грингольц М.Л., Старанникова Л.Э., Ямпольский Ю.П. Полимеризация норборненов — путь к созданию новых газоразделительных мембранных материалов // Успехи химии. 2011, Том 80(4). с. 362-383.

- Boyd T.J., Schrock R.R. Sulfonation and epoxidation of substituted polynorbornenes and construction of light-emitting devices // Macromolecules 1999, №32 (20). p. 6608–6618.

- Klukovich H.M., Kean Z.S., Black Ramirez A.L., Lenhardt J.M., Lin J.,Hu X., and Craig S.L Tension trapping of carbonyl ylides facilitated by a change in polymer backbone // J. Am. Chem. Soc. 2012, №134(23). p. 9577–9580.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 14-19-01362

Автор выражает признательность д.х.н. Грингольц М.Л. и к.х.н Филатовой М.П. (сотрудникам ИНХС РАН) за помощь при проведении исследований.