Двухкомпонентные полиуретановые системы на основе олигокарбонатдиолов и полифенилметиленизоцианата

Ситдиков И.И.

Студент

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет технологии, переработки и сертификации пластмасс и композитов, Казань, Россия

E-mail:5291-31@mail.ru

Уже в течение многих лет большой интерес вызывают устойчивые к царапанию покрывные лаки, прежде всего лаки для автомобилей, а так же для ремонтного лакирования. В последние годы на рынке пользуются успехом, прежде всего, двухкомпонентные полиуретановые системы, отличающиеся, преждевсего, хорошей устойчивостью к растворителям и хемостойкостью при одновременно хорошей сопротивляемости царапанию и превосходной атмосферостойкостью.

В данной работе разработан способ получения нового полиуретанового покрытия на основе полифенилметиленизоцианата (в качестве отвердителя) и олигокарбонатдиолов различных марок, различающихся химической структурой и молекулярной массой. Получены покрытий на основе олигокарбонатдиолов и изоцианата без подведения тепла и применении катализаторов.

Для подтверждения взаимодействия олигокарбонатдиолов с полифенилизоцианатом методом ИК-Фурье спектроскопии были исследованы продукты взаимодействия.

В ИК спектрах отвержденных образцов наблюдается поглощение в области 3369 см-1 соответствующее ОН группам, которое присутствует в спектрах поглощения чистого олигокарбонатдиола и отсутствует в ИК-спектрах продуктах полимеризации. Одновременно наблюдается исчезновение полосы поглощения во времени в области 2280 см-1, характерной для NCO группы.

Процессы образования пространственных структур в покрытиях определяли по содержанию гель-фракции при экстрагировании ацетоном в аппарате Сокслета. При этом выявлено, что все синтезированные связующие содержат в своем составе пространственные структуры. Увеличение количества полифенилметиленизоцианата в исходной смеси приводит к росту содержания гель-фракции.

Изучение относительной твердости покрытий показало, что практически все композиции образуют сшитые полимеры, находящиеся в высокоэластичном состоянии, о чем свидетельствуют невысокие значения относительной твердости. Вследствие этого покрытия на основе синтезированных полиуретанов обладают высокими значениями прочности при ударе (5Дж) и изгибе (1мм) и обладают высокой адгезионной прочностью по методу решетчатых надрезов.

Проведенные исследования позволили выявить, что механические свойства покрытий полученных с применением диолов содержащих четное число метиленовых групп выше, в сравнении с материалами, полученными с применением диолов с нечетным количеством -(CH2)- фрагментов. Увеличение -(CH2)- групп цепи приводит к оптимальной упаковке изоцианатных остатков и упорядоченности, жестких сегментов.

Данный факт свидетельствует о том, что молекула полиуретана полученная с применением диола с четным числом метиленовых групп, имеет самую низкую энергию. Это делает возможным образование водородных связей и способствует высокой упорядоченности кристаллической решетки, что объясняет, почему материалы с четным количеством -(CH2)- фрагментов в сегменте характеризуются повышенными свойствами.