Изучение процесса передачи цепи при  полимеризации N-винилкапролактама в присутствии аллильных соединений

Садыкова С.Б, Кутлимуратова Ш.К., Абдурахманова Т.Р., Эшчанова А.К.

Ургенчский Государственный университет им Ал-Хaрезми, Ургенч, Узбекистан

E-mail:  toxtaposhsha73@mail.ru

Проведенные предварительные эксперименты позволили установить, что при полимеризации винилкапролактама (ВК) в присутствии аллильных соединений наиболее эффективными агентами передачи цепи являются АБ и АКЛ [1] . Для выявления механизма радикальной полимеризации ВК в их присутствии проведены исследования кинетики полимеризации.  Известно, что при полимеризации ВП в присутствии некоторых аллильных соединений наблюдается снижение скорости полимеризации, что вызвано протеканием деградационной передачи цепи (ДПЦ) на аллильные соединения.  Количественная оценка активности ингибирующей добавки может быть оценена посредством выражения:   F = αKx [X]/Ko0.5Vин          Где [X] - концентрация слабого ингибитора (замедлителя), в данном случае АБ или АКЛ, Kx - константа скорости ДПЦ, Ko - константа бимолекулярного обрыва цепей, Vин - скорость инициирования, α - коэффициент, определяемый вероятностью гибели стабилизированных сопряжением аллильных радикалов путем взаимодействия с макрорадикалом по сравнению с рекомбинацией их между собой. Скорость полимеризации ВК снижается с увеличением концентрации аллильных соединений ([X])  в реакционной смеси. Коэффициент ингибирования Ф = Vp(x)/Vp0., где   Vp0 и Vp(x) - скорости полимеризации ВК в отсутствии и в присутствии аллильных соединений. Снижение скорости полимеризации при увеличении концентрации аллильных соединений в реакционной смеси вызвано протеканием ДПЦ на АБ и АФЭ.  Образующийся в результате ДПЦ аллильный радикал стабилизирован сопряжением и практически не способен продолжать цепную реакцию. Поэтому, реакция передачи цепи в данном случае эквивалентна мономолекулярному обрыву. В этом случае величина порядка реакции по инициатору, характеризующая механизм реакции передачи цепи. При добавлении АБ и АКЛ в реакционную смесь   наблюдается отклонение от классической закономерности, причем с увеличением  концентрации АБ и АКЛ в реакционной смеси порядок по инициатору приближается к 1, что характеризует мономолекулярный обрыв по механизму ДПЦ.  Известно, что в присутствии добавок, проявляющих ингибирующее действие, величину порядка по инициатору можно рассчитать теоретически, исходя из сопоставления скоростей полимеризации в присутствии и в отсутствии ингибитора, используя известное соотношение: n = 1/(1+ Ф), где n - порядок по инициатору. Очевидно, что подобная зависимость обусловлена тем, что при увеличении концентрации АБ и АКЛ в реакционной смеси закономерно увеличивается доля мономолекулярного обрыва цепи, который характеризуется первым порядком по концентрации инициатора.

Таким образом, открывается возможность тонкого регулирования скорости обрыва цепей, а следовательно и ММ полимера, путем простого изменения концентрации АБ и АКЛ в реакционной смеси. При увеличении концентрации аллильных соединений обрыв цепи протекает в основном по механизму ДПЦ.

Список литературы

- Кудышкин В.О., Абдурахманова Т.Р. Мухитдинова Н.А. Регулирование молекулярной массы поливинилкапролактама.// Известия МОН РК. Серия химическая. - 1999.- №6.- С. 60-63