Получение и исследование свойств лакокрасочных покрытий на основе термостойкого пленкообразующего кремнийорганического блоксополимера

Шитов Р.О., Новикова А.А., Куршев Е.В.

Инженер, инженер, инженер

ФГУП «Всероссийский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, Москва, РФ

E-mail: fitromans@live.ru

В настоящее время существенной проблемой является ремонт конструкций из ПКМ, в частности крупногабаритных панелей, в полевых условиях, где необходимо использование быстросохнущих ЛКМ холодного отверждения. В тоже время для ряда областей техники требуются покрытия естественной сушки с рабочими температурами  до 1000 - 1100 оС. Традиционной основой термостойких матриц являются кремнийорганические полимеры. Значительным недостатком существующих термостойких покрытий на основе полиорганосилоксанов является необходимость их искусственной сушки при высоких температурах, что делает невозможным их нанесение на крупногабаритные элементы конструкций.

Была поставлена задача создания полимерной основы лакокрасочных покрытий, об-ладающих полным комплексом необходимых свойств (высокая термостойкость и низкая температура отверждения). Решение этой задачи предполагает использование такого метода молекулярного дизайна, как химическая модификация пространственно-разветвленных полисилоксанов, обладающих максимальной термостойкостью, линей-ными блоками с возможным образованием системы взаимопроникающих полимерных сеток.

Синтезирован ряд α,ω-дигидроксиметилфенилсилоксанов с различным молекулярно-массовым распределением, которые были использованы в качестве модификаторов в процессах синтеза пленкообразующих блоксополимеров. На основе полученных блоксополимеров с добавлением системы кремнийорганических карбофункциональных отвердителей аминного типа получены свободные пленки холодного отверждения и исследованы методом электронной микроскопии (рисунок 1).

Рисунок 1 ˗ Микрофотографии поверхностей пленок блоксополимеров: 1 – без линейного модификатора, 2 –с линейным модификатором , 3 – с линейным модификатором и пониженным содержанием Si-H-групп

Получены ненаполненные покрытия холодного отверждения и исследованы их свойства. Установлено, что физико-механические свойства всех покрытий находятся на одном и том же достаточно высоком уровне (прочность при ударе 50 см, адгезия 1 балл). По термостойкости все ненаполненные покрытия практически идентичны: они выдерживают без разрушения 5 ч термостарения при 400 оС плюс еще 5 ч при 500 оС.

Изучен комплекс свойств экспериментальных дисперсно наполненных покрытий (термостойкость, физико-механические и защитные свойства, влагостойкость, стойкость к горюче-смазочным материалам). Установлено, что все покрытия выдерживают термостарение при 700 оС в течение 5 ч, а некоторые из них не разрушаются при 1050 оС в течение 5 мин. По результатам исследований сделан выбор блоксополимера, обеспечивающего оптимальный комплекс свойств полученных эмалей.

Показана возможность создания быстросохнущих покрытий холодного отверждения на рабочие температуры до 1000 °С путём химической модификации полиметилфенилсилоксанов разветвленного строения.