Ферментативный гидролиз хитозана в присутствии

низкомолекулярного электролита

Гарифуллина Миляуша Рафкатовна

Магистрант 1 года обучения

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: milia_garifullina@mail.ru

Полимер природного происхождения хитозан (ХТЗ) является перспективным материалом для медицины. Например, на его основе могут быть приготовлены пленочные покрытия для защиты открытых ран и ожогов. Возможность использования ХТЗ в этих целях связана с бактерицидными свойствами ХТЗ, его ранезаживляющей способностью, а также способностью  к биорезорбциина раневой поверхности, т.е процессу ферментативной деструкции. Включение в пленку на основе ХТЗ лекарственных средств, например, антибиотика амикацина сульфата (АМС), в значительной мере способствует подавлению развития инфекции и усиливает бактерицидные свойства полимера. При этом,добавление АМС приводит к уменьшению скорости ферментативной деструкции полимера. Факт уменьшения скорости биорезорбции ХТЗ в работе [1] был  связан  с уменьшением доступности звеньев ХТЗ для взаимодействия с ферментом, имеющим место вследствие подавления эффекта полиэлектролитного набухания поликатиона ХТЗ в присутсвии низкомолекулярного электролита, которым является АМС. Если данное предположение верно, то уменьшение скорости ферментативной деструкции ХТЗ должно наблюдаться при добавлении к раствору ХТЗ любого низкомолекулярного электролита, не обязательно лекарственного препарата – антибиотка. Целью данной работы стала проверка этой гипотезы для чего была изучена кинетика ферментативной деструкции ХТЗ в присутствии низкомолекулярного электролита – хлорида натрия.

Для исследования использовали образец ХТЗ производства ЗАО «Биопрогресс» (Щелково, Россия) с молекулярной массой Мsd=113000. В качестве ферментного препарата использовали гиалуронидазу («Лираза») производства ЗАО «Микроген» (Москва, Россия). Концентрация ферментного препарата составляла 0,3 г/л. В качестве растворителя использована 1% уксусная кислота. Концентрация ХТЗ в растворе при проведении процесса ферментативного гидролиза (Сфг) варьировалась от 0,1 до 5 г/дл.

Значение  начальной скорости ферментативного гидролиза ХТЗ V0 рассчитывали по формуле:

(1)

где Сфг – концентрация хитозана, подвергающегося процессу ферментативного гидролиза в растворе (г/дл); t – время гидролиза, мин.; К и α − константы в уравнении Марка-Куна-Хаувинка.

Проведенные исследования однозначно показали, что добавление NaCl к раствору ХТЗ приводит к тем же закономерностям, что и введение изученного ранее антибиотика АМС: уменьшению скорости ферментативной деструкции по сравнению с процессом деструкции индивидуального ХТЗ. При этом, чем больше низкомолекулярного электролита введено в систему ХТЗ-растворитель, тем меньше значение скорости ферментативной деструкции.

Литература

1. Е.И. Кулиш, И.Ф. Туктарова, В.В. Чернова Ферментативная устойчивость лекарственных пленочных материалов на основе хитозана // Перспективные материалы 2014 №6 с. 25-30