Влияние модифицированного гидроксида магния на распад поливинилхлорида.

Абдульмянова Д.Р., Ахметханов Р.М.

Студентка

Башкирский государственный университет, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 32.

Dinarasimovna@mail.ru

Природа практически всех полимерных материалов, в т.ч. и на основе ПВХ,  такова, что их невозможно сделать полностью пожаробезопасными. Единственная возможность – это снизить их способность к возгоранию. Для этой цели применяются добавки, затрудняющие воспламенение полимера и снижающие скорость распространения пламени – антипирены. Часто в ПВХ-рецептурах в качестве антипирена используют гидроксид магния. Гидроксид магния  повышает огнестойкость  ПВХ-материала, а также за счет способности нейтрализовывать кислые газы,   способен подавлять процесс дымообразования. В настоящее время для повышения функциональных свойств гидроксида магния его модифицируют определенными добавками. В этой связи, представляет интерес изучение влияния используемых модифицирующих добавок на термораспад ПВХ.

В качестве объектов использовались образцы гидроксида магния марки Фармитекс К1, обработанный 1 % жирной кислотой и марки Фармитекс В1, обработанный 1 % винилсиланом.

Предварительно установлено, что чистый гидроксид магния в широком интервале концентраций не влияет скорость распада ПВХ.

По оценке показателя «время термостабильности» выявлено, что образцы, модифицированного гидроксида магния обладают в отношении НС1 небольшими акцептирующими способностями.

Показано, что в условиях термического распада в атмосфере азота в широком интервале концентраций образцы, модифицированного гидроксида магния независимо от природы используемой добавки практически не оказывают влияние на скорость элиминирования НС1 из поливинилхлорида.

При термоокислительном распаде жесткого ПВХ в присутствии изученных образцов антипирена установлено, что образец Фармитекс К1 практически инертен в отношении деструкции ПВХ, напротив введение в ПВХ образца антипирена Фармитекс В1 заметно ускоряет скорость дегидрохлорирования полимера.

Аналогичная картина наблюдается при термоокислительной деструкции ПВХ, пластифицированного 40 масс. ч./100 масс.ч. ПВХ. Гидроксид магния, модифицированный жирной кислотой, не влияет на скорость термоокилительного дегидрохлорирования полимера. Гидроксид магния, модифицированный винилсиланом заметно активирует процесс распада пластифицированного ПВХ.

На основании полученных результатов можно констатировать, что поверхностная обработка частиц антипирена гидроксида магния жирной кислотой не оказывает дополнительного влияния на термическую устойчивость поливинилхлорида. Обработка антипирена винилсиланом приводит к ускорению термоокислительного распада как жесткого, так и пластифицированного ПВХ.

Возможной причиной ускоряющего влияния гидроксида магния, модифицированного винилсиланом, является подверженность последнего процессам окислительного распада с образованием органических продуктов активирующих термоокислительный распад поливинилхлорида.

Полученные факты необходимо учитывать при создании новых рецептур ПВХ-материалов.