Влияние сульфидирования катализатора гидроочистки третбутилполисульфидом на его закоксовывание

Бурдакова Екатерина Сергеевна

Аспирант

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,

факультет экологии и химической технологии, Комсомольск-на-Амуре, Россия

E-mail: aiyankat@gmail.com

Промышленные катализаторы гидроочистки обладают весьма высокой избирательностью. Наряду с такими важнейшими характеристиками катализаторов, как активность и селективность, вопрос о стабильности и долговечности их работы в ряде случаев не менее актуален [1].

Ключевыми компонентами активного катализатора гидроочистки являются сульфиды металлов, которые образуются при взаимодействии соответствующих оксидов с сероводородом, образующимся путем введения в реактор сераорганических соединений с высоким содержанием серы. Одним из наиболее распространенных в промышленности сульфидирующих агентов является третбутилполисульфид (ТБПС), однако химизм его разложения не исключает возможности закоксовывания катализатора гидроочистки уже в начале эксплуатации [2].

Сульфидирование катализатора проводили в реакторе лабораторной установки высокого давления с проточным реактором для исследований каталитических процессов. Испытаниям подвергся катализатор марки КГШ-08, который имеет следующие характеристики: носитель Al2O3 в форме шариков, содержание MoO3 – 18 % масс., NiO – 4,5 % масс. Склонность катализатора к закоксовыванию испытывали следующим образом: в круглодонной колбе, помещенной на лабораторную плитку, нагревали бензол до кипения. Пары бензола, поднимаясь вверх, проходят через слой катализатора, расположенного в кварцевой трубке, прогревающейся до температуры 450 , конденсируются в холодильнике и стекают обратно по кварцевой трубке через слой катализатора в колбу. Для оценки роста сажевых частиц в процессе коксования каждые  полчаса отбирали некоторое количество катализатора для термоанализа. Во время отбора пробы катализатор в кварцевой трубке перемешивали для равномерного дальнейшего закоксовывания по слою. Качественную и количественную оценку имеющихся в катализаторе и образовавшихся на его поверхности соединений проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа SEMS-3400N и синхронного термоанализатора STA 409 PCLuxx.

Полученные данные показали: рост углеродистых отложений на катализаторе прямо пропорционален времени коксования в изученном временном интервале, при этом скорость роста коксовых отложений на сульфидированном катализаторе несколько выше, чем на необработанном образце; процесс обработки катализатора третбутилполисульфидом приводит к частичному закоксовыванию катализатора. Таким образом, полученные на основе расчетов по кривым потери массы синхронного термоанализа данные позволяют количественно оценить степень закоксованности катализатора в процессе гидроочистки топливных фракций.

Литература

- Буянов Р.А., Афанасьев А.Д., Чесноков В.В. Эрозия катализаторов при их зауглероживании // Кинетика и катализ, т. 19. 1978. - №4 . – с 1072-1074

- Петрыкин С.Б., Капустин Д.О., Ксинпинг Ж, Медведев Е.Г., Гончаров Д.А. Опыт применения осерняющего агента DMDS YANUO для катализаторов процесса гидроочистки// Научно-технический журнал. Мир нефтепродуктов. – 2010. - № 4-5. – с. 54-57.