Взаимодействие водорода с ИМС R-Al (R - РЗМ)

Веселова Светлана Владимировна

Аспирантка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: sv_veselova@mail.ru

В последние годы ИМС РЗМ с алюминием, обладающие большим магнитокалорическим эффектом, привлекли значительное внимание исследователей благодаря возможности их практического применения в различных областях.

Внедрение водорода в кристаллическую решетку ИМС влияет на магнитные свойства материалов, что, прежде всего, связано с ее геометрическими параметрами, поскольку в процессе гидрирования происходит увеличение объема элементарной ячейки ИМС за счет увеличения расстояния между атомами металлов. Кроме того, к изменению магнитных свойств при образовании гидридов может привести изменение зарядового состояния атомов водорода. Таким образом, исследование структуры и магнитных свойств гидридов ИМС РЗМ позволит расширить представления о влиянии водорода на магнетизм редкоземельных соединений.

В настоящий момент взаимодействие водорода с ИМС РЗМ c алюминием изучено довольно плохо [1]. Целью данной работы являлось изучение взаимодействия водорода с ИМС R-Al (R - РЗМ). Интерметаллиды RAl (R - Gd, Tb, Dy и Ho) были получены сплавлением шихты из исходных компонентов в электродуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым катодом на медном поду с водяным охлаждением. В качестве исходных компонентов использовались металлы следующей чистоты: Аl (99,99%) и редкоземельные металлы (99,98%). Для компенсации «угара» навески редкоземельных металлов брались с небольшим избытком. Затем образцы переплавлялись 3-4 раза с целью повышения однородности состава и подвергались гомогенизирующему отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при температурах 800-850 ºС в течение 10-14 дней с последующей закалкой в холодной воде. Исследование взаимодействия всех выплавленных однофазных образцов RAl (R = Gd, Tb, Dy, Ho) c водородом проводили на установке для гидрирования ИМС в области 10-15 атм.

Рентгенофазовый анализ исходных соединений и продуктов их гидрирования проводился на дифрактометре c камерой Гинье Huber 670 IP в геометрии на пропускание с использованием излучения СuKα. Расчет структурных параметров осуществлялся с помощью программы RIETAN-2000.

Синтезированные ИМС RAl кристаллизуются в структурном типе oP16-DyAl (пространственная группа Pbcm). В результате проведения серии экспериментов было установлено, что взаимодействие водорода с ИМС состава RAl (R - Gd, Tb, Dy и Ho) в мягких условиях (при комнатной температуре и относительно низком давлении водорода) не происходит. При нагревании до 500 ºС реакция взаимодействия DyAl с водородом сопровождается гидрогенолизом с образованием дигидрида диспрозия DyH2 и ИМС, обогащенного алюминием (DyAl2). В результате нагрева ИМС TbAl до 300 ºС при его взаимодействии с водородом наблюдается аналогичная реакция гидрогенолиза. В качестве продуктов гидрирования были получены бинарный гидрид TbH2 и алюминид тербия TbAl2. При использовании LaNi4,75Al0,25 как катализатора в процессе взаимодействия интерметаллида RAl с водородом реакция протекает при комнатной температуре. В этом случае образуется сложная смесь продуктов реакции, кроме того, для данной реакции характерна частичная аморфизация продуктов гидрирования, о чем свидетельствует профиль дифракционных пиков.

Литература

1. Семененко К.Н., Вербецкий В.Н., Курбанов Т.Х., Алыев Б.Ч., Гасан-Заде А.А. Взаимодействие с водородом интерметаллических соединений РЗМ с алюминием // ЖНХ, 1985, т. 30, вып.5, с. 1133-1137.