Экстракция цезия краун-эфирами из сложных по химическому составу растворов

Стрельникова Александра Михайловна

Младший научный сотрудник

АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»,

Москва, Россия

E – mail: aleksandra171288@mail.ru

В настоящее время одной из основных операций по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) является селективная очистка от долгоживущих и высокотоксичных радионуклидов, например цезия. Для извлечения данного металла широкое применение нашли такие методы как соосаждение с гексацианоферратами железа, никеля, цинка или фторовольфраматом аммония, а также сорбционные и экстракционные методы. Метод жидкостной экстракции является наиболее эффективным и селективным для выделения цезия из растворов сложных по своему химическому составу. Для осуществления данного процесса предлагается использовать различные экстрагенты, среди которых наиболее перспективными являются растворы макроциклических полиэфиров (краун-эфиров) в органических растворителях.

Ранее нами было установлено, что селективными экстрагентами по отношению к цезию являются дибензопроизводные краун-эфиров. В данной работе для исследований выбраны наиболее эффективные макроциклические полиэфиры: дибензо-18-краун-6 (ДБ18К6),  дибензо-21-краун-7 (ДБ21К7), дибензо-24-краун-8 (ДБ24К8), 4,4’(5’)-ди-трет-бутилдибензо-18-краун-6 (ДТБДБ18К6). В качестве полярных растворителей использованы 1,1,7-тригидрододекафторгептанол (ФГ), хлорированные углеводороды: 1,2-дихлорэтан (ДХЭ), хлороформ (ХЛ), а также их смеси.

Содержание цезия в модельных растворах составляло 100 мг/л, в имитационном растворе от переработки ОЯТ ~ 900 мг/л. Концентрацию Cs в исходных и равновесных  растворах определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе AA – 240FS (Varian) Центра коллективного пользования Испытательный аналитический центр АО «ВНИИХТ».

В результате проведенных исследований показано, что при извлечении цезия из модельных растворов наибольшие коэффициенты распределения DCs наблюдаются при применении ДТБДБ18К6 и ДБ21К7. Аналогичные закономерности наблюдаются при экстракции цезия из имитационного азотнокислого раствора (СHNO3 – 2 моль/л), содержащего кроме Cs еще 22 элемента.

Изучено влияние растворителей на процесс экстракции цезия из азотнокислых модельного и имитационного растворов. Так при использовании в качестве разбавителя ФГ получены достаточно высокие DCs для всех изученных краун-эфиров. При применении хлорированных углеводородов, а также смесей ФГ с ДХЭ и ХЛ наблюдается снижение DCs в зависимости от строения хлоруглеводорода.

Полученные результаты позволяют рекомендовать для извлечения цезия из сложных по химическому составу растворов макроциклический полиэфир ДТБДБ18К6 во ФГ.