Результаты опытной операции по переработке маточного раствора от аммиачного осаждения урана на мембранной установке

Бобров П.А., Акинцев А.С.

Сотрудник

Федеральное государственное унитарное предприятие «ПО «Маяк»,

Озерск, Россия

E-mail: cpl@po-mayak.ru

Одним из проблемных видов в плане переработки среднеактивных отходов (САО) является маточный раствор от аммиачного осаждения урана, образующийся в процессе получения закиси-окиси урана и содержащий заметные количества азотнокислого аммония и гидроксида аммония. В настоящее время данный раствор выдают на сброс в специальный промышленный водоем. Такой вариант технологической схемы не является оптимальным, поскольку перед ФГУП «ПО «Маяк» поставлена задача поэтапного прекращения к 2018 г. сбросов жидких отходов, содержащих радионуклиды. В связи с этим, рассмотрена возможность совместной переработки маточного раствора от аммиачного осаждения урана с растворами спецканализации (СК) на опытной мембранной установке очистки жидких низкоактивных отходов (НАО).

Опытную операцию проводили на реальном технологическом продукте. Совместную переработку осуществляли по комплексной технологии переработки СК, предполагающей цепочку очистки и две цепочки концентрирования.

Технологическая цепочка очистки состоит из трёх ступеней, включающих: ультрафильтрацию – обратный осмос – обратный осмос. Концентрирование отходов осуществляется на технологической цепочке концентрирования взвешенных веществ и осадков и технологической цепочке концентрирования солей. Технологическая цепочка концентрирования взвешенных веществ и осадков состоит из двух последовательных ступеней ультрафильтрации. Технологическая цепочка концентрирования солей состоит из двух последовательных ступеней обратного осмоса.

Определено, что концентрация ионов аммония в очищенной воде отличается от концентрации в исходном растворе всего в 2-3 раза.

Установлено, что объемная активность альфа-излучающих нуклидов в очищенной воде составила менее 2 Бк/дм3, бета-излучающих нуклидов - от 110 до 130 Бк/дм3. Очищенная вода не относится по уровню удельной активности к жидким радиоактивным отходам (ЖРО).

Показано, что накопление активности в шламах происходит пропорционально коэффициенту объемного концентрирования. В результате активность шламов увеличивается по альфа-излучающим нуклидам до интервала значений (1,6-2,4)·104 Бк/дм3 и по бета-излучающим нуклидам – до 1,9·105 Бк/дм3, 137Cs – до 9,9·104 Бк/дм3, 134Cs – до 2,2·104 Бк/дм3.

За время опытной операции переработано около 200 м3 скомплектованных ЖРО.

На основании проведенной работы можно сделать вывод о принципиальной возможности совместной переработки маточного раствора от аммиачного осаждения урана с растворами СК.

Авторы выражают благодарность Слюнчеву О.М. за научное руководство.