Исследование выщелачиваемости Чернобыльских «лав» как аналогов остеклованных ВАО

Зубехина Б.Ю.

Младший научный сотрудник

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», Санкт-Петербург, Россия

redvillage11@gmail.com

Исследовано статическое выщелачивание образцов Чернобыльских «лав», которые рассматриваются в качестве аналогов остеклованных ВАО. Полученные результаты позволяют не только оценить скорость миграции радионуклидов из матрицы «лав», но и представляют практическую ценность для понимания геохимической устойчивости стекломатриц, используемых для окончательной изоляции радиоактивных отходов.

Топливосодержащие массы или так называемые Чернобыльские «лавы», возникли в результате взаимодействия ядерного топлива 4-ого блока ЧАЭС с бетоном и другими силикатными конструкционными материалами. В результате разведки, проведенной в «Саркофаге» в первые годы после аварии были обнаружены черные и коричневые лавы, а также пемзоподобный материал, образовавшийся при их взаимодействии с водой.  Коричневые «лавы» характеризуются большим содержанием урана по сравнению с черными (10-13 масс.%  и 5-7 масс.%, соответственно), их цвет обусловлен именно многочисленными дисперсными включениями окислов урана.

Для исследования химической стабильности Чернобыльских «лав» были проведены тесты на выщелачивание в различных средах: 1) в дистиллированной воде (для черной и коричневой «лавы») и 2) содовом растворе (порядка 2,5 г Na2CO3/литр)  с рН 9 (для черной «лавы»).  Содовый раствор использовался для имитации реальной щелочной среды, образовавшейся на месте аварии в результате, как предполагается, контакта пылеподавляющих жидких реагентов (источник натрия) с атмосферными осадками.

Данные получены за 7, 14 и 28 дней. Для анализа фильтрата использовали альфа- и гамма-спектрометрию, а также ИСП АЭС для определения нерадиоактивных примесей. Схема эксперимента приведена на рисунке 1.  Образец помещался на фильтр Шотта, который находился в плотно закрытом тефлоновом контейнере. Полная смена воды или содового раствора проходила после каждого пробоотбора.

Проведено обсуждение полученных результатов и описаны будущие планируемые эксперименты.

Рисунок 1 – Схема эксперимента по статическому выщелачиванию Чернобыльских «лав»