Зондовая мессбауэровская спектроскопия на ядрах 57Fe хромита TlCr0.9557Fe0.05O3

Лёкина Юлия Олеговна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: yuliyalyokina@yandex.ru

Перовскитоподобные соединения уже десятки лет вызывают оживленный интерес. Некоторый хромиты RCrO3 со структурой перовскита претерпевают спиновые фазовые переходы, допированные RCrO3 являются хорошими ион-кислородными проводниками. Перовскиты TlMO3 (M3+- переходный металл) выделяются среди других перовскитов сильной ковалентностью связи Tl-O, что обеспечивает необычность некоторых свойств.

Подробные исследования свойств хромита таллия TlCrO3 не проводились, ранее были лишь определены его паромеры кристаллической решетки. Соединение состава TlCr0.95Fe0.05O3 было синтезировано впервые. Мессбауэровские исследования соединения также проводились впервые.

***

В настоящей работе методом зондовой мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe проведено исследования локального окружения и сверхтонких взаимодействий в хромите TlCr0.9557Fe0.0503 в широком интервале температур. Был произведен анализ температурных зависимостей сверхтонких параметров.

В результате проведенных исследований показано, что зондовые атомы 57Fe стабилизируются в трехвалентном состоянии в структуре хромита таллия в положения хрома, а сверхтонкие параметры мессбауэровских спектров ядер 57Fe отражают особенности его локальной структуры. Показано, что в градиент электрического поля на зондовых атомах влияет дипольный вклад от индуцированного дипольного момента на ионах кислорода, зависящего от поляризуемости кислорода. Лучшее соответствие теоретических и экспериментальных данных достигается при значении поляризуемости кислорода 1.1 Å3. На основании соотношения площадей зеемановских секстетов показано, что железо статистически распределяется в структуре хромита таллия. На основании температурных зависимостей сверхтонких магнитных полей было определено значение обменного интеграла Fe-Cr.