Получение меченных тритием производных пантотеновой кислоты и их адсорбция на наноалмазах

Казаков А.Г.1), Мясников И.Ю.2)

1)Студент, 2)аспирант

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова.

Химический факультет. Кафедра радиохимии. Россия. Москва

E-mail: adeptak92@mail.ru

Пантотеновая кислота (ПК) - по номенклатуре ИЮПАК 3-[(2,4-дигидрокси-3,3-диметил-1-оксобутил)амино]пропановая кислота – вещество, играющее важную роль в клеточном метаболизме, так как участвует в синтезе кофермента А (СоА). 4'-фосфо-пантотеновая кислота (ФПК) – продукт первого этапа биосинтеза СоА из пантотеновой кислоты. Гомопантотеновая кислота (ГПК) - по номенклатуре ИЮПАК 4-[(2,4-дигидрокси-3,3-диметил-1-оксобутил)амино]бутановая кислота - является обменным антагонистом пантотеновой кислоты. Для выявления особенностей метаболизма этих соединений в пограничных и патологических состояниях и для создания новых лекарственных форм препаратов можно использовать радионуклидные методы. Для экспериментов in vitro, а также in vivo на лабораторных животных и клеточных культурах широко используются соединения, меченные тритием. В последние годы интенсивно проводятся исследования, в которых определяют свойства комплексов биологически-активных веществ с наноалмазами детонационного синтеза (ДНА), которые могут рассматриваться как платформа для доставки лекарственных средств [1]. Целью данной работы является получение меченных тритием ПК, ГПК и ФПК и исследование способности этих веществ образовывать композиты с ДНА, а также определение агрегативной устойчивости золей полученных композитов.

Для введения трития в исследуемые соединения использовали метод термической активации. Обработку атомами трития твердых мишеней ПК, ГПК и ФПК проводили в двух режимах: при охлаждении мишени до 77 К жидким азотом и давлении трития 0,5 Па, а также при температуре мишени 295 К и давлении трития 1,3 Па. Очищенные с помощью препаративной тонкослойной хроматографии меченые соединения использовали для получения изотерм адсорбции ПК, ГПК и ФПК на ДНА производства НПО «Синта» (Беларусь). Для исходных и модифицированных ДНА определяли средний диаметр и ζ-потенциал частиц.

В докладе обсуждается влияние условий проведения эксперимента с атомарным тритием на удельную радиоактивность меченых ПК, ГПК и ФПК. Проводится сопоставление способности этих веществ адсорбироваться на ДНА и изменять их агрегативную устойчивость.

Литература

1. M.G. Chernysheva, I.Yu. Myasnikov, G.A. Badun // Diamond and Related Materials. 2015. doi:10.1016/j.diamond.2015.03.005.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-03-00280).