Моделирование оптических характеристик пористого кремния и пористого кремния, модифицированного оксидом никеля

Семенова Полина Юрьевна

Студентка 1 курса магистратуры

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург

E-mail: cemenova.polina_@mail.ru

Многообразие свойств пористого кремния (por-Si) объясняет широкий спектр применений этого материала. Свойства пористого кремния в значительной степени зависят от условий получения и параметров исходного, как правило, монокристаллического кремния. Так, например, высокая развитая поверхность и биосовместимость por-Si делает его перспективным материалом для создания имплантатов [1], биосенсоров [2] и т.д. Фотолюминесценция por-Si позволяет применять его для изготовления твердотельных люминесцентных приборов (светодиоды, лавинные светодиоды) [3].

Создание композитов на основе por-Si приводит к улучшению свойств материала, например, изменение. оптических свойств. Однако, диагностика композитных наноматериалов осложнена тем, что, как правило, доля одной из фаз мала, и достоверно детектировать такие фазы традиционными методами исследования материалов крайне затруднительно.

Поэтому целью данной работы было создание программы в среде LabVIEW, позволяющей определить количество внедренной фазы (оксид никеля) в пористую матрицу. Программа условно делится на два этапа: первый - это моделирование эффективного коэффициента преломления образца задавая входные параметры, второй (обратная задача) – определение концентрации внедренной фазы на основе известного эффективного коэффициента преломления образца.

Для моделирования оптических свойств композитных пористых материалов применен модифицированный в данной работе метод эффективной среды на основе уравнения Бруггемана для четырехкомпонентной системы [4]. Показано, что результаты моделирования показателя преломления образцов por-Si и por-Si с внедренной фазой оксида никеля находятся в согласии с экспериментальными данными, полученными методом эллипсометрии.

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности №16.2112.2014/К.

Литература

- S. E. Letant, B. R. Hart, S. R. Kane et al., Enzyme Immobilization on Porous Silicon Surfaces/Adv. Mater. 2004 P/689-693

- A. Rosengren, L. Wallman, M. Bengtsson et al., Tissue reactions to porous silicon: a comparative biomaterial study/Phys. Stat. Sol. 2000 P.527-531

- Lazarouk S., Jaguiro P., Borisenko V., Integrated Optoelectronic Unit Based on Porous Silicon/Physica of Status Solidi 1988 P.87-90

- Е. В. Астрова, В. Б. Воронков, А. Д. Толмачев, В. Б. Шуман, Изменение параметров и состава тонких пленок пористого кремния в результате окисления. Эллипсометрические исследования/Физика и техника полупроводников 1999