Метод электроспиннинга для изготовления покрытий из фиброина шелка и желатина 
Соколова Анастасия Ивановна1, Боброва Мария Михайловна1,2, Сафонова Любовь Александровна1,2
1 Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Россия, г.Москва

2 ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, г.Москва

nasty.sok@gmail.com, mariabobrova.msu@gmail.com, saf.lyubov.msu@gmail.com

Одна из задач тканевой инженерии - создание конструкций, имитирующих структуру органов и тканей. Структура таких конструкций соответствует архитектуре нативного внеклеточного матрикса органов, создавая благоприятную среду для культивирования клеток. Одним из современных методов получения конструкций является метод электроспиннинга, позволяющий получать конструкции, состоящие из микро- или нановолокон, имеющие  значительную пористость и улучшенные физико-механические свойства.

Для исследования методом электроспиннинга были изготовлены покрытия из фиброина шелка Bombyx mori и желатина, а также трех композитов с различным соотношением фиброина и желатина по массе: 1:3, 1:1 и 3:1. Для изготовления покрытий использовали растворы полимеров в 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропаноле-2 с общей концентрацией белка 75 мг/мл.

Установка для изготовления покрытий состояла из насоса, тупоконечной иглы, соединенной с источником высокого напряжения и коллектора. Были подобраны оптимальные параметры установки: расположение насоса под углом 45° к плоскости опоры, расстояние между коллектором и концом иглы, равное 3 см, а также параметры получения волокон – напряжение источника тока и скорость подачи раствора. Методами микроскопии была подтверждена пористая структура покрытий, состоящих из равномерно распределенных волокон, уложенных в несколько слоев. Анализ адгезии и пролиферации клеток проводили на примере фибробластов мыши линии 3Т3. Адгезия клеток была зарегистрирована на всех покрытиях, на 3 день эксперимента существенных различий в пролиферации клеток на различных покрытиях выявлено не было. На 5ый день эксперимента было продемонстрировано увеличение количества клеток на покрытиях с соотношением фиброина и желатина 1:3 и 1:1 по сравнению с остальными покрытиями. Более того, на покрытиях с соотношением фиброина и желатина 1:3 было выявлено наибольшее количество клеток: в 2,5 раза большее, чем на покрытиях из желатина, и в 6 раз большее, чем на покрытиях из фиброина шелка.

Метод электроспиннинга позволяет получать многослойные пористые конструкции из различных полимеров и их композитов. Полученные конструкции эффективно поддерживают адгезию клеток, создают благоприятную среду для их пролиферации. Покрытия, полученные из раствора фиброина шелка с желатином в массовом соотношении 1:3 в наибольшей степени способствуют пролиферации мышиных фибробластов 3Т3.