Биосовместимость полимерных пленок на основе хитозана

Даминов Марсель Раилевич, Петрова Алевтина Сергеевна

студент-бакалавр 4 курс

Башкирский Государственный Университет

биологический факультет, Уфа, Россия

E-mail: mars_damin@mail.ru

Одним из перспективных направлений в области поиска новых материалов для медицины стало изучение, создание и внедрение в практику материалов на основе хитозана (ХТЗ). Уникальный комплекс нативных свойств хитозана  – биосовместимость, биодеградируемость, нетоксичность на фоне высокой биологической и сорбционной активности, позволяют отнести этот аминополисахарид к немногочисленной группе промышленно доступных, экологически безопасных полимеров. Целью исследования является определение влияния полимерных матриц на основе хитозана на гематологические показатели крови после вживления их под кожу.

В ходе исследования была проведена имплантация двух видов полимерных пленок на основе хитозана (производство ЗАО «Биопрогресс» (Россия):

1 - ХТЗ – AMC (амикацин, антибиотик аминогликозидного ряда)  (хитозан:глиц. 1:0, 1:1 ТО (60 мин)

2 – СХТЗ (натриевая соль сукциноила хитозана) : золь AgJ 1,66%.

Исследуемые образцы были имплантированы в  область холки самцам линии Wistar массой 200-250г. Затем в течение 30 дней производился забор крови для определения гематологических показателей в динамике.

Результаты проведенных исследований показали, что в Группе 2 среднее количество лейкоцитов к 30-му дню наблюдения значительно снизилось относительно исходного уровня и составило 15,115±3,51*109/л., что на 34,19% меньше, чем в контроле. В Группе 1  среднее число лейкоцитов возрастает и достигает максимума на седьмые сутки наблюдения и составляет 25,95±3,75*109/л., что на 27,02% больше, чем в контроле. Однако, уже к 14-му дню наблюдение количества лейкоцитов снижается и составляет 13,64±3,75*109/л.

У животных после вживления матриц, содержащих АМС и AgI на третьи сутки фиксируется тенденция к постепенному увеличению числа лимфоцитов, которая достигает максимума к  30-му дню эксперимента. Причем, в обеих группах прирост составляет 6,8% от первоначального уровня. Полученные данные позволяют предположить активное участие лимфоцитов в репаративном процессе, они способны вступать в межклеточную кооперацию с макрофагальными и фибропластическими клетками. Таким образом, изученные полимерные матрицы на основе хитозана обладают хорошей биосовместимостью, о чем свидетельствует отсутствие выраженной воспалительной реакции, и требуют дальнейшего изучения.