Биологическая активность наночастиц TiO2 и свойства поверхности

Бухтеева И.А.1, Анциферова А.А.2,3
Студент
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Россия, Москва

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Россия, Москва,

3Московский физико-технический институт (государственный университет), Россия, Московская область, г. Долгопрудный

E–mail: iabukhteeva@mail.ru

Такое направление, как нанобезопасность оказалось логическим этапом становления нанотехнологий и их внедрения в повседневную жизнь человека. Вплоть до конца первого десятилетия XXI века, нанобезопасность носила скорее характер «мертвой» науки, не имея под собой прочной базы доказательств о ее значимости. Однако вскоре начали появляться сообщения в высокорейтинговых журналах уже не о гипотетическом негативном действии продукции наноиндустрии на здоровье живых организмов и окружающую среду, а веские доказательства о цитотоксичности и генотоксичности наночастиц. Например, в 2009 году была опубликована работа [2] в European Respiratory Journal, которая свидетельствовала о способности наночастиц индуцировать различные заболевания, вызвав бурные дискуссии в научном сообществе.

Наночастицы обладают уникальными физико-химическими и биохимическими свойствами, которые обуславливают их высокую проникающую способность в клетки, тропизм к ряду органов и биологическую активность. При переходе от микро- к нано-первостепенную роль играют свойства поверхности и ее функционализация, которая в большинстве случаев и определяет характер взаимодействия с биологической клеткой.

Одним из наиболее распространенных типов наночастиц являются наночастицы TiO2.Они применяются в качестве белого пигмента в кремах, продуктах питания, гигиенических средствах и фармацевтике. Благодаря способности поглощать УФ-излучение, они также часто используются в солнцезащитных средствах.

С другой стороны, известно, что TiO2 обладает фототоксическим действием, являясь в ряде случаев причиной канцерогенеза. Некоторые современные исследования указывают на его токсичность в наноформе и в отсутствии УФ-излучения.

Целью данной работы является, во-первых, обобщение известных литературных данных о биологических свойствах наночастиц TiO2, а, во-вторых, проведение подготовительных работ по характеризации наночастиц TiO2 для изучения их транспорта в организме лабораторных животных и выявления возможной кумулятивной способности. На основе полученных сведений можно прогнозировать биокинетику таких наночастиц и подбирать оптимальные условия для проведения эксперимента.

Данные современной литературы свидетельствуют о возникновении проблем с дыхательной системой и нарушением метаболизма некоторых важных микроэлементов, таких как Zn, Cu у рыб и млекопитающих, экспонированных наночастицами TiO2. Были отмечены случаи окислительного стресса клеток форели, вызванного такими наночастицами [1]. В экспериментах на клетках мышей обнаружены кластогенность и генотоксичность НЧ TiO2. В естественных условиях in vivo после перорального введения НЧ TiO2 вызывают разрывы ДНК, хромосомные повреждения в костном мозге или периферической крови. При перинатальном введении НЧ TiO2 самкам мышей, было обнаружено явления делеции в ДНК потомства. Анализируя экспериментальные данные, можно сделать вывод о зависимости токсичности НЧ как от размера, так и от способа их получения, дозы, а также от внешних факторов [3].

В НИЦ «Курчатовский институт» запланирован эксперимент по изучению биокинетики НЧ TiO2 на модельных млекопитающих. Поэтому, учитывая данные современной литературы о значительном влиянии геометрических характеристик и свойств поверхности на биологическую активность НЧ, были проведены исследования для подбора оптимальных условий постановки эксперимента. Целью эксперимента является сравнение биокинетики естественных необработанных НЧ TiO2 и стабильных НЧ TiO2 с модифицированной поверхностью.

При использовании методов динамического рассеяния света и просвечивающей электронной микроскопии, была установлена значительная тенденция к агломерации НЧ TiO2 в растворах при нейтральных pH даже с очень низкой концентрацией НЧ. При понижении pH были обнаружены агломераты НЧ меньшего размера ~ 100 нм. Для получения стабильных в водных растворах НЧ TiO2 предложено провести модификацию поверхности НЧ полиэтиленгликолем и поливинилпирролидоном.

Изучение транспорта различных НЧ в организме млекопитающих может позволить построить общую теорию фармакокинетики лекарственных нанокапсулированных препаратов для адресной доставки. Внесение изотопных меток в определенный нанокапсулированный препарат позволит получить количественные биокинетические характеристики, поможет подобрать необходимую дозировку и выявить способности к накоплению в некоторых органах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект RFMEFI57514X0072).

Литература

- Federici G., Shaw B.J., Handy R.D. Toxicity of titanium dioxide nanoparticles to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Gill injury, oxidative stress, and other physiological effects // Aquatic Toxicology, 2007, V. 84, pp. 415–430.

- Song Y., Li X., Du X. Exposure to Nanoparticles is Related to Pleural Effusion, Pulmonary Fibrosis and Granuloma // European Respiratory Journal, 2009, http://erj.ersjournals.com/content/34/3/559

- Trouiller B., Reliene R., Westbrook А. Titanium Dioxide Nanoparticles Induce DNA Damage and Genetic Instability in vivo in Mice // Cancer research, 2009, V.69, N.22, pp.8785-8789.