О вероятности осаждения атома углерода на графен

Стельмах В.Г.

Старший научный сотрудник-соискатель

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий, г.Ташкент, Узбекистан

E–mail: vasiliycat17@rambler.ru

Одним из важных вопросов в изучении свойств графена является вопрос о влиянии вакансий, дефектов и примесных атомов на свойства графена. Кроме того, представляет интерес вопрос каким образом, в результате какого процесса может образоваться тот или иной дефект, в том числе примесный атом. В настоящей работе методом молекулярной динамики исследовалось образование примесных атомов углерода на графене в результате осаждения на него атомов углерода с разными энергиями.

Графен представляет собой двумерную гексагональную углеродную кристаллическую решётку. Компьютерная модель графена прямоугольной формы, состоящая из 112 атомов углерода, строилась с наложением периодических условий на граничные атомы вдоль плоскости этой структуры. Затем эта модель графена прошла процесс дампирования (введения сил взаимодействия при T=0 K) и процесс термализации дампированной структуры, в результате чего модель графена «разогрели» до 300 K. Для описания межатомного взаимодействия использовался потенциал Бреннера второго поколения (REBO), который хорошо описывает углеродные и водород-углеродные структуры [1].

После того как была получена компьютерная модель графена, разогретого до 300 K, изучались процессы осаждения атомов углерода с кинетическими энергиями 0.33, 1, 3, 6 и 9 электрон-вольт (эВ) на этот графен. Для формирования набора данных при каждой энергии осаждения 100 раз случайным образом задавалось место вертикального падения атома углерода на графен и определялось, есть ли связанное состояния атома углерода, и, если есть, то в каком положении остался атом углерода – в этом случае атом углерода становился примесным атомом, т.е. атомом избыточным к идеальной структуре графена. Было установлено, что не все осаждаемые атомы образуют связанное состояние с графеном, и, если связанное состояние образуется, то осажденные атомы, становясь адатомами, находятся, как правило, вблизи над точками A, B, C и E, причём существует различная вероятность находится такому адатому над графеном в этих точках (см. Таблицу 1). Точка A – это один из атомов графена, точка B – точная середина между двумя ближайшими атомами графена, точка C – геометрическая середина гексагоналя, точка E находится посередине между точками A и C (см. рис. 1).

Таблица 1 Результаты взаимодействия осаждаемых атомов углерода с графеном

| Энергия осаждаемого атома, эВ | Количество атомов, не связавшихся с графеном | Количество атомов, осевших на графен без образования вакансий и выталкивания атомов графена |
| --- | --- | --- |
|  |  | над точкой A | над точкой B | над точкой C | над точкой E |
| 1.00 | 6 | 76 | 7 | 7 | 4 |
| 3.00 | 5 | 48 | 30 | 2 | 15 |
| 6.00 | 10 | 26 | 25 | 16 | 15 |
| 9.00 | 15 | 9 | 10 | 22 | 8 |

Рис. 1 Участок графена. Буквами A, B, C и E указаны места, над которыми находятся примесные атомы углерода, образовавшие в результате осаждения.

Таким образом, методами молекулярной динамики было установлено, что процессы осаждения атомов углерода на графен различаются между собой в зависимости от энергии осаждения. Если в случае осаждения атомов углерода с энергией осаждения 0.33 эВ осаждаемые атомы не связываются с графеном, то в случае осаждения атомов углерода с большими энергиями осаждения только около 5-15% этих атомов не связываются с графеном. Атомы углерода в результате своего осаждения на графен соединяются с графеном, находясь в основном либо над одним из атомов графена, либо над местом между двумя ближайшими атомами графена, и хотя с меньшей вероятностью, но всё же могут находиться в некоторых других позициях над графеном, например, точно над центром гексагоналя графена.

Следует также отметить, что при энергиях осаждения атомов углерода 6 и 9 эВ осаждаемый атом может более сложным образом соединяться с графеном, например, внедряться в плоскость графена, становясь атомом внедрения, или выталкивать один или несколько атомов графена в сторону, противоположную от стороны осаждения. Поэтому при энергии осаждения 9 эВ только приблизительно 50% осаждаемых атомов углерода становятся адатомами графена.

Литература

- Brenner D.W., Shenderova O.A., Harrison J.A., Stuart S.J., Ni B., Sinnot S.B. A second-generation reactive empirical bond order (REBO) potential energy expression for hydrocarbons //J. Phys: Condens. Matter. 2002, №14. p. 783–802.