Лазерно-ультразвуковой контроль изделий из полимерных композитных материалов

Соколовская Юлия Глебовна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: julias-91@yandex.ru

В настоящее время полимерные углепластиковые композитные материалы широко применяются в авиации и в промышленности, так из них можно создавать легкие и прочные конструкции. Однако, дефекты, неоднородности и повреждения, возникающие при изготовлении композиционного материала и в процессе его эксплуатации, могут значительно уменьшать его прочность. Поэтому весьма актуальной задачей является разработка методов неразрушающей диагностики, которые позволяют контролировать изменения структуры материала, наличие в них дефектов.

Наиболее часто встречающиеся виды дефектов и неоднородностей в углепластиковых композитных материалах – сферические поры, протяженные расслоения и вариации объемной концентрации связующего в материале.

Метод контроля композитов, используемый в данной работе, основан на лазерном термооптическом возбуждении ультразвука – оптико-акустическом эффекте [1]. Дефекты и неоднородности оказывают значительное влияние на скорость распространения ультразвука и его затухание в материале, так как они эффективно рассеивают акустические волны [2].

Цель работы: изучение изделий из полимерных композитных материалов с помощью метода лазерной ультразвуковой дефектоскопии и разделение факторов влияния пористости и вариации концентрации связующего и волокон на скорость звука в углепластиковых композитах.

В работе рассмотрено влияние пористости и концентрации связующего на скорость распространения ультразвуковых волн в образцах и изделиях из углепластиковых композитов. Проведено измерение скорости ультразвука отдельно для волокон и связующего, а также для композитных образцов с различной укладкой волокон и композитной панели с помощью лазерно-ультразвукового метода. Показано, что в исследованных образцах однонаправленных композитов влияние на скорость ультразвука оказывает преимущественно пористость. Проведен расчет пористости в однонаправленных композитных образцах с помощью модели изолированных пор. Показано, что в рассмотренных мультиаксиальных композитных образцах скорость ультразвука варьируется из-за различной концентрации связующего в образцах. Рассчитана концентрация связующего в мультиаксиальных образцах с использованием модели двухфазной среды (углерод и связующее). Показано, что в углепластиковой стрингерной панели, изготовленной из мультиаксиального композита, влияние на скорость звука оказывает и пористость, и вариация концентрации связующего. Проведено сравнение скорости ультразвука в панели с величиной, рассчитанной с использованием модели трехфазной среды (углерод, связующее и поры).

Литература

- Гусев В.Э, Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика. М.:Наука, 1991, 304 с.

- Карабутов А.А., Подымова Н.Б., Беляев И.О. Исследование влияния пористости на затухание ультразвука в углепластиковых композитах методом лазерно-ультразвуковой спектроскопии.// Акустический журнал, 2013, том 59, №6, с. 714-721.