Генерация второй гармоники в кремниевых наноструктурах

с электрическим и магнитным откликом

Кройчук М.К.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kroychuk@nanolab.phys.msu.ru

Нелинейная оптика изучает различные физические процессы, которые активно внедряются в современные технологии [6]. При использовании объемных материалов эффективность нелинейных оптических процессов оказывается слабой, что решается наноструктурированием материалов [2]. Долгое время для создания подобных материалов использовались металлические наноструктуры [3], из-за больших омических потерь непригодные в некоторых нелинейно-оптических приложениях. В начале 21 века экспериментально наблюдался резонансный отклик диэлектрических наноструктур [1]. Было осуществлено управление положениям магнитного и электрического дипольных резонансов Ми при изменении геометрии материала [5], благодаря совмещению положения которых наблюдалось увеличение эффективности генерации, например, третьей оптической гармоники [4]. Появилась возможность создания интегрируемых фотонных элементов, например, наноантенн. Условие направленности излучения антенны не выполняется при рассмотрении излучения отдельных компонент мультипольного разложения. Если создать материал, в котором электрический и магнитный дипольные резонансы совмещены по длине волны, то в результате интерференции излучение окажется однонаправленным [1]. В данной работе впервые изучается возможность получения однонаправленного излучения на частоте второй гармоники от диэлектрического материала при совмещении электрического и магнитного дипольных резонансов.

Образец, исследуемый в данной работе, изготовлен в Австралийском национальном университете из тонкой пленки гидрогенизированного аморфного кремния толщиной 100 нм, помещенной на покровное стекло, с последующим применением методов электронно-лучевой литографии и реактивного ионного травления. Полученная структура состоит из 29 массивов дисков. Расстояние между центрами дисков одинаковое для каждого массива и составляет 365 нм. Диаметр дисков изменяется от массива к массиву. Численные расчеты методом конечных разностей во временной области спектров отражения таких структур позволили определить значение диаметра дисков, при котором происходит совмещение электрического и магнитного резонансов. Были сняты экспериментальные зависимости линейных спектров для каждого из массивов дисков, по которым судилось о наличии и положении магнитного и электрического резонансов.

Для исследования генерации излучения на частоте второй гармоники была собрана установка; в качестве источника инфракрасного излучения (1.2–1.4 мкм) использовался оптический параметрический усилитель, накачкой которому служило излучение импульсного фемтосекундного лазера с длительностью импульса 50 фс, частотой повторения 1 кГц и с центральной длиной волны 800 нм. Мощность излучения, попадающего на образец, регулировалась поляризационной пластинкой, расположенной на вращающемся столике, за которой располагалась призма Глана-Тейлора. После нее вертикально поляризованное излучение фокусировалось на образец. Отраженное от структуры излучение на частоте второй гармоники регистрировалось фотоэлектронным умножителем, работающем в пропорциональном режиме.

Была проведена спектроскопия отношения интенсивностей сигнала второй оптической гармоники в геометриях «на пропускание» и «на отражение» Максимум отражения совпадает со спектральным положением совмещенных электрического и магнитного дипольных резонансов. По виду зависимости интенсивности отраженного от образца излучения от интенсивности падающего было проверено, что регистрируемый сигнал действительно относится ко второй гармонике.

Таким образом, в работе показана возможность генерации и детектирования второй оптической гармоники от массива кремниевых нанодисков. Эффективность этого процесса возрастает при совмещении магнитного и электрического резонансов. Экспериментально подтверждена гипотеза о направленности излучения от образца на частоте второй гармоники. Эта особенность может быть использована для создания наноантенн на основе исследуемой в работе структуры.

- Evlyukhin A., et al. Demonstration of magnetic dipole resonances of dielectric nanospheres in the visible region // Nano Letters. 2012. №12. P. 3749-3755.

- Kauranen M., et al. Nonlinear plasmonics // Nature Photonics. 2012. №6. P. 737-748

- Konishi K., et al. Polarization-controlled circular second-harmonic generation from metal hole arrays with threefold rotational symmetry // Physical Review Letters. 2012. №112. P. 1-5

- Shcherbakov M.R., et al. Enhanced third-harmonic generation in silicon nanoparticles driven by magnetic response // Nano Letters. 2014. №14. P. 6488-6492

- Staude I., et al. Tailoring directional scattering through magnetic and electric resonances in subwavelength silicon nanodisks // ACS Nano. 2013. №7. P. 7824-7832

- Yang Y., et al. Nonlinear fano-resonant dielectric metasurfaces // Nano Letters. 2015. №15. P.7388-7393