Безызлучательный перенос энергии

к двухчастичному экситон-плазмонному нанокластеру

во внешнем магнитном поле

Теренина Л.В.

Студент

Оренбургский государственный университет,

физический факультет, Оренбург, Россия

E-mail: terenina.LV@yandex.ru

Разработка органических и полупроводниковых светоизлучающих устройств является одним из интенсивно развивающихся в последние годы направлений нанофотоники и наноплазмоники [5, 6]. К настоящему времени довольно подробно исследованы оптические свойства атомов и молекул вблизи отдельных сферических наночастиц и нанопроволок. Был найден явный вид тензора поляризуемости сферической металлической наночастицы α(ω|B) во внешнем магнитном поле и определена степень влияния внешнего магнитного поля на скорость безызлучательной передачи энергии (БПЭ) электронного возбуждения между молекулами вблизи шаровой диамагнитной металлической наночастицы [4]. Особенно перспективны исследования оптических свойств кластеров из двух и более наночастиц, так как изменение геометрии кластера дает возможность эффективно управлять спектром плазмонных колебаний. На основе выражения, полученного в приближении квазиточечных диполей для тензора дипольной динамической поляризуемости кластера [1], образованного двумя сфероидальными композитными наночастицами, исследованы изменения спектров поляризуемости кластера в постоянных внешних магнитных полях различной величины индукции [2].

В данной работе рассматривалось влияние двухчастичного нанокластера на процесс безызлучательной дезактивации возбужденной молекулы или квантовой точки (D). Нанокластер состоял из металлической частицы радиуса R1 и частицы из молекулярного кристалла радиуса R2, в которой могли возникать коллективные электронные возбуждения – экситоны Френкеля. Расстояние между частицами - R>R1+R2.

Согласно [3], скорость поглощения энергии электромагнитного поля нанокластером может быть представлена в следующем виде

U(ω)=12ℏIm {αeff(ω|B)E2,			                  (1)

где Е – поле молекулярного диполя возбужденной молекулы в месте нахождения нанокластера, αeff(ω|B) - поляризуемость двухчастичного нанокластера, которая является магнитозависимым тензором второго ранга и имеет вид [2]

αeff(ω|B)=I−α1(ω|B)α2(ω)G(R)G(R)−1××α1(ω|B)α2(ω)G(R)+I+α2(ω)α1(ω|B)G(R)+I,	(2)

α1(ω|B), α2(ω) - поляризуемости металлической частицы и частицы из молекулярного кристалла соответственно, G(R) - диадическая функция Грина, I – единичный тензор второго ранга.

Используя выражения (1) и (2), были получены частотные зависимости скорости БПЭ при различных величинах индукции В внешнего магнитного поля (Рис.1).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.1 - Частотная зависимость скорости БПЭ при изменении индукции внешнего магнитного поля В а) при параллельной ориентации векторов индукции магнитного поля и оси кластера R б)

Кроме того были получены пространственные распределения вероятности БПЭ и выявлены зависимости скорости безызлучательной дезактивации донорного центра от геометрических и физических параметров системы.

Примечание. Выражаю благодарность научному руководителю д-ру ф.-м. н., профессору Кучеренко М.Г.

Литература

- Кучеренко, М.Г. Тензорное представление динамической поляризуемости двухчастичного нанокластера в приближении точечных диполей // Всеросс. научно-метод. конфер. «Университетский комплекс как регион. центр образования, науки и культуры». Вопросы фундам. и прикл. физики. Оренбург, 2014.

- Кучеренко М.Г., Налбандян В.М. Модификация спектра дипольной электрической поляризуемости кластера из двух проводящих сферических наночастиц во внешнем магнитном поле // Вестик ОГУ. 2014. №1(162). С. 118-126.

- Кучеренко  М.Г.  Динамическая  поляризуемость  наношара  в  случае вырожденного электронного газа и ее роль в плазмонном механизме передачи энергии. // Вестник ОГУ. 2012. №1. Т.137, С. 141-149.

- Kucherenko M.G., Pen’kov S.A. Magnetic field effect on intermolecular radiationless energy transfer near metallic nanoparticle // Abstract. 3-rd A.N. Terenin Internat. Symp. «MOLECULAR PHOTONICS» 2012. St. Petersburg. - P. 64.

- Malyukin Yu.V. Control of electron–lattice interaction in organic nanoclusters // Optical Materials. 2012. 34(12). Р. 2008-2011.

- LebedevV.S., Medvedev A.S. Plasmon-exciton coupling effects in light absorption and scattering by metal/J-aggregate bilayer nanoparticles // Quantum electron. 2012. 42(8). Р. 701–713.