Особенности механизма пиннинга вихрей в железосодержащих сверхпроводниках системы 11.

Власенко В.А.

аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки,

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail : vlasenkovlad@gmail.com

Высокотемпературные  сверхпроводники (ВТСП) на основе железа интересны нетривиальными физическими свойствами. Среди них выделяется семейство 11 (FeSe) обладающие простейшей кристаллической структурой и широким диапазоном критической температуры (Тс) от 10К до 37К под давлением и до 100К в монослое селениде железа [1]. В данной работе исследуются особенности пиннинга вихрей монокристаллов FeSe1-xSx, FeSe. Изучение магнитных М(Н) и транспортных свойств монокристаллов FeSe1-xSx, FeSe (R(T), I(V)) проводились в полях до 9Тл.

Известно, что поведение критического тока от поля Jc vs.(T/H) зависит от типа и силы (Fp) центров пиннинга. Общепринятой моделью для описания типа пиннинга является модель предложенная Дью-Хьзом (ДХ) [2].

Модель ДХ оценивает силу пиннинга вихрей (Fp)  в зависимости от положения пика максимума (hp) кривой нормализованной силы пиннинга  (f = Fp/Fpmax), к нормализованному верхнему критическому полю (h=H/Hc2), где Fp=Jc*B является силой пиннинга.  Согласно теории, кривая скейлинга должна описываться выражением: Fp/Fpmax = A hp(1-h)q, где А – параметр, p,q- подгоночные коэффициенты. В случае hp <0.5 наблюдаются сильные центры пиннинга, hp > 0.5 – слабые.

Для анализа вихревой структуры сверхпроводника используются модели коллективного пиннинга (КП) [3] и модель вихревого стекла (ВС)[4]. Эти модели описывают поведение Jc  в зависимости от активационной энергии вихрей по интерполяционной формуле:

U(Js) = (Uc / m) ((Jc / Js)m-1), где Uc – характеристическая энергия пиннинг, а m – параметр зависящий от типа пиннинга. В случае модели ВС m < 1, в КП модели параметр  m имеет значения от -1 до 1.5.

На Рис.1а представлен график плотности критического тока (Jс) как функция магнитного поля монокристалла FeSe0.91S0.09. Первый линейный участок (I) согласно [5] связан с режимом пиннинга одиночных вихрей, он достаточно небольшой менее 0.1Тл при низких температурах. Степенной режим зависимости (II) реализован в промежутке температур 0.1<h<0.8. В более высоких полях h>0.9 наблюдается режим коллективного пиннинга (III). Стоит отметить появление фиш-теил эффекта при низких температурах (а) и в отличие от родительского соединения FeSe возникает пик-эффект (b), который, возможно связан с появлением многочисленных слабых центров пиннинга. На этот факт указывают дополнительные транспортные измерения Jc в соединении FeSe1-xSx, выявившие насыщение плотности критического тока в низких полях (менее 0.1Тл) при температурах ниже 4К.

На Рис.1б представлена зависимость f = Fp/Fpmax  от h=H/Hc2 для монокристалла  FeSe0.91S0.09 в интервале температур от 2 до 8К в ориентации поля H//c. Как видно из графика наблюдается скейлинг при температурах до 4К, hp=0.28, что свидетельствует о наличие сильных точечных дефектов. При понижении температуры проявляется второй пик (hp=0.75), что можно интерпретировать согласно модельному представлению Дью-Хьюза как появление новых слабых центров пиннинга.

Рис. 1.a) Кривые зависимости плотности критического тока при различных температурах в полях до 9Тл соединения FeSe0.91S0.09 (слева) б) График нормализованной сила пиннинга и нормализованного магнитного поля соединения FeSe0.91S0.09 (справа) .

Полученные результаты указывают на возможность сосуществования и конкуренции различных механизмов пиннинга в соединениях FeSe1-xSx, вследствие возникающих при легировании серой дефектов, в отличие от родительского соединения FeSe наблюдается пик эффект. Транспортные измерения косвенно поддерживают данное утверждение, показываю быстрое насыщение Jc при снижении температуры ниже 4К.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (16-32-00663).

Автор выражает благодарность научному руководителю Ельцеву Юрию Федоровичу.

Литература

# 1. Jian-Feng Ge et al. Superconductivity above 100 K in single-layer ​FeSe films on doped ​SrTiO3 // Nature Materials14,  285-289 (2015).

# 2. Dew-Hughes D.  Flux pinning mechanisms in type II superconductors  // Phil. Mag. 30 293 (1974).

### 3. M.V. Feigelman et al. Theory of collective flux creep // Phys. Rev. Lett. 63, 2303 (1989).

# 4. P. Malozemoff, M.P.A. Fisher Universality in the current decay and flux creep of Y-Ba-Cu-O high-temperature superconductors // Phys. Rev. B 42, 6784 (1990).

### 5. N. Haberkorn et al. Effect of doping on structural and superconducting properties in Ca1−xNaxFe2As2 single crystals (x=0.5, 0.6, 0.75) // Phys. Rev. B 84, 064533 (2011)