Изготовление нанозазора в «подвешенном» металлическом нанопроводе с помощью электромиграции

Гайдамаченко В.Р.1, Сапков И.В.2

- – студент

- – младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail:1994vg@gmail.com

Последнее десятилетие наноэлектроника стремительно приближается к созданию рабочих элементов размером в десятки и единицы нанометров. Работа на таких масштабах в рамках имеющейся технологии крайне трудоёмка и дорога. Одним из перспективных устройств наноэлектроники следующего поколения может стать одноэлектронный транзистор, работа которого основана на явлении коррелированного туннелирования электронов [1].

Одноэлектронный транзистор - два последовательно включенных туннельных перехода с расположенным на не туннельном расстоянии от них третьим электродом (затвором) – будет работать при комнатной температуре, если суммарная ёмкость такой системы, определяемая, в основном, ее размерами, будет предельно мала. На практике это требование удовлетворяется помещением в зазор (< 5 нм) между электродами истока и стока наночастицы или молекулы (в качестве проводящего «острова»).

Целью данной работы является создание системы «подвешенных» наноэлектродов транзистора с необходимым зазором между ними методом электромиграции. Несмотря на большую популярность методики электромиграции для получения зазоров [2] влияние теплоотвода через подложку на её ход, насколько известно авторам, экспериментально не исследовалось. Мы осуществили контролируемую электромиграцию уже подвешенного нанопровода, лишенного в разрываемой области какого-либо взаимодействия с подложкой.

Система заготовок будущих наноэлектродов транзистора в виде нанопроводов из золота с постепенно уменьшающейся (от 1 мкм до 40-60 нм) шириной была сформирована на подложке оксида кремния размером 80х80 мкм методами стандартной электронно-лучевой литографии. Для лучшей адгезии золота к оксиду кремния был использован титан (толщина слоя 1 нм). После чистки образцов в плазме кислорода для обеспечения нависания будущих наноэлектродов транзистора над подложкой проводилось жидкостное травление поверхности оксида кремния в 10% растворе буферизованной плавиковой кислоты. В результате подбора параметров были изготовлены подвешенные нанопровода толщиной 18 нм, шириной от 40 нм в самом узком месте.

Для создания нанозазора шириной 2-5 нм мы воспользовались методом электромиграции [3]. Электромиграция – это явление перемещения атомов под влиянием протекания по проводу электрического тока большой плотности. Электромиграция проводилась по следующей методике: на провод подавалось плавно возрастающее напряжение и осуществлялся контроль изменения сопротивления нанопровода. Как только сопротивление менялось больше, чем на определенную величину, напряжение обнулялось и процесс начинался заново. Процесс повторялся до тех пор, пока сопротивление не увеличивалось до 2 кОм, соответствующее предельно малому значению ширины перемычки нанопровода. Через некоторое время (порядка часа) эта оставшаяся перемычка разрывалась под действием остаточных механических напряжений в пленке [2] и таким образом возникал нанозазор размерами 2-5 нм.

На снимке с электронного микроскопа (Рис. 1) показан типичный вид зазора после проведения электромиграции. Тёмным на снимке выглядит оксид кремния, светло-серыми на снимке выглядят области металла нависающие над подложкой и темно-серыми, те из них, которые остались лежать на оксиде кремния.

Рис. 1. Снимок полученного зазора шириной в 3-4 нанометра.

Как мы говорили, отдельной мотивацией для исследования электромиграции именно в таких структурах является поиск ответа на важный, но остававшийся неясным до сих пор, вопрос о механизме теплоотвода от места разрыва: пойдет ли электромиграция так же, как и для случая структуры, лежащей на подложке [3]. Ответ такой – в основном, электромиграция идет так же. Вероятно, в указанной системе, теплоотвод через подложку не играет большой роли при проведении электромиграции. Такое подвешивание в перспективе должно снимать вопрос о влиянии шумов подложки на этапе измерений системы.

Таким образом, в данной работе методом электромиграции получены нанозазоры величиной 2-5 нм в металлическом нанопроводе, висящем над кремниевой подложкой на высоте около 50 нм. При этом экспериментально подтверждено, что отвод тепла, выделяющегося при электромиграции, через подложку оказывается несущественным для хода электромиграции.

Литература

- Averin D.V., Likharev K.K, "Mesoscopic Phenomena in Solids", Amsterdam, Elsevier, 1991.

- Strachan D.R. et al. Controlled fabrication of nanogaps in ambient environment for molecular electronics // Appl. Phys. Lett. 86, 043109 (2005)

- Dagesyan S. A. et al. Properties of Extremely Narrow Gaps Between Electrodes of a Molecular Transistor //Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – 2015. – Т. 28. – №. 3. – С. 787-790.