Исследование температурной, релаксационной и деформационной зависимости электрических свойств магнитных эластомеров

- Русакова Татьяна Сергеевна1, Макарова Людмила Александровна2

1 - Студентка 4 курса, 2 - Аспирантка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ts.rusakova@physycs.msu.ru

Магнитореологические эластомеры (МРЭ) относятся к классу так называемых «умных» материалов, способных быстро реагировать на изменения внешнего магнитного поля. При этом меняются их физические свойства.

МРЭ представляют собой слабомагнитную полимерную матрицу с диспергированными магнитными частицами микро- и нано- размера. При помещении такого материала в поле, частицы в матрице стремятся перестроиться вдоль направления поля [1], тем самым изменяя форму и свойства исходного образца. Согласно [2], если измерять емкость конденсатора с эластомером в качестве диэлектрика, можно определить его диэлектрические свойства. В измеряемых образцах при комнатных температурах наблюдается магнитодиэлектрический эффект, заключающийся в увеличении диэлектрической проницаемости эластомера с ростом величины внешнего магнитного поля (рис. 1).

Для изучения температурной зависимости электрических свойств магнитных эластомеров была изготовлена установка, содержащая плоский конденсатор 2х2см2, в зазор которого помещался изучаемых образец аналогичной площади, термопара Медь-Константан для измерения температуры образца и пенопластовый дюар, фиксируемый между полюсами электромагнита.

Измерения емкости проводились при помощи RLC-измерителя Актаком. Конденсатор с образцом и измерительным контактом термопары помещался в дюар, в который заливался жидкий азот, и затем он помещался в зазор электромагнита.  Измерения влияния температуры на емкость конденсатора с эластомером проводились двумя способами. Первый – охлажденный образец помещался во внешнее магнитное поле. Второй – образец в конденсаторе помещался во внешнее магнитное поле и затем охлаждался. Результаты измерений приведены на рисунках 1-3.

Рис. 1. Магнитодиэлектрический эффект   при комнатной температуре.

Рис. 2. Сравнение магнитодиэлектрического эффекта при T=25 оС и T=-193 оС.

Видно, что при низких температурах магнитодиэлектрический эффект в слабых полях изменяется медленнее, а в сильных быстрее (рис.2), в то время как при комнатной температуре в больших полях изменение емкости происходит медленнее, чем в слабых (рис.1). На графиках температурных зависимостей диэлектрической проницаемости образцов (рис.3) выделяются области, соответствующие процессу выкипания азота, и ступенька, соответствующая температуре стеклования полимерной матрицы. Кроме того, наблюдаются различия емкости конденсатора с эластомером при измерениях первым и вторым способами.

Рис. 3. Температурная зависимость емкости конденсатора с эластомером Fe 71,5% в качестве диэлектрика.

Также исследованы релаксационные свойства магнитореологических эластомеров На Рис. 4 представлены кривые, характеризующие изменение емкости конденсатора при резком выключении поля в зависимости от времени.

Помимо этого, изучено влияние упругих напряжений на диэлектрические свойства. На Рис. 5 сравнивается магнитодиэлектрический эффект в конденсаторе с одинаковым расстоянием между обкладками по размеру эластомера в свободном состоянии и под механическим напряжением. Видно, что магнитодиэлектрический эффект увеличивается при наличии в эластомере механических напряжений.

Рис. 4. Релаксационные кривые для емкости конденсатора с эластомером в качестве диэлектрика.

Рисс. 5. Полевые зависимости для конденсатора с эластомером FeNdB 75% в качестве диэлектрика при различном механическом давлении.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- S. Abramchuk , E. Kramarenko, G. Stepanov , L. V. Nikitin, G. Filipcsei, A. R. Khokhlov and M. Zrinyi. Novel highly elastic magnetic materials for dampers and seals: Part I. Preparation and characterization of the elastic materials // Polym. Adv. Technol. 2007; 18: 883–890

- Anna S. Semisalova, Nikolai S. Perov, Gennady V. Stepanov, Elena Yu. Kramarenko and Alexey R. Khokhlov. Strong magnetodielectric effects in magnetorheological elastomers // Soft Matter, 2013, 9, 11318