Монте-Карло моделирование магнитоэлектрического взаимодействия и фазовых переходов в нанопленках мультиферроиков

Юлдашева Алина Рифовна., Нугуманов Айдар Гайсович

аспирант

Башкирский государственный университет,

Физико-технический институт, Уфа, Россия

E-mail:yuldashka92@mail.ru , aidar.nugumanov@gmail.com

В последнее время теоретически [2-4] и экспериментально [4] исследуется магнитоэлектрической (МЭ) эффект тонких пленках мультиферроиков. В данной работе для изучения МЭ эффекта мы ввели модель ферромагнитно-ферроэлектрической связанной тонкой плёнки с магнитными спинами в ФМ-подсистеме и электрическими диполями ФЭ-подсистеме. Средний отклик магнитных спинов (намагниченность) и электрических диполей (поляризация) были получены с помощью алгоритма Метрополиса моделирования Монте-Карло. Мы предполагаем в нашей модели, что пленки мультиферроиков состоят из магнитных и ферроэлектрических слоев, следующих один за другим. Магнитный слой моделируем в виде двух эквивалентных магнитных подрешеток как в классической анизотропной модели Гейзенберга с учетом влияния внешнего магнитного поля:

Hm=−J1i,jNkSixSjx+SiySjy+SizSjz−KiNkSiz2+1χ1i,lNPiPl+1χ2i,mNPiPm+Ami,j,mNPiSjSm−HiNkSiz Здесь J1 - параметр обменного взаимодействия, Si- компоненты вектора спина, H- внешнее магнитное поле, перпендикулярное плоскости XY, Pi - отклонение вектора поляризации ферроэлектрической подсистемы от равновесного положения, χ1, χ2 - обратные тензоры диэлектрической восприимчивости, Am - константа магнитоэлектрического взаимодействия.

В этой работе изучались свойства орторомбического мультиферроика Монте-Карло моделированием с использованием таких высокоэффективных методов, как гистограммная техника и метод однородной плотности состояний Ванга-Ландау. Моделировалась наноплёнка мультиферроика с линейными размерами  N=100×100×(4-8). Результаты свидетельствуют, что переход из антиферромагнитной фазы в парамагнитную и соответствующий переход из антиферроэлектрической фазы мультиферроика являются фазовыми переходами 2-го рода. Он также наблюдается на энергетической гистограмме в области критической температуры. Гистограмма имеет один максимум, что позволяет с уверенностью говорить о фазовом переходе 2-го рода [1-3]. Также были определены температурные и полевые зависимости магнитной и ферроэлектрической восприимчивостей, удельная теплоёмкость и энергетический спектр.

Рамазанов М.К., Муртазаев А.К. (2015) Письма в ЖЭТФ, 101(10), 793-798.

L. Chotorlishvili, R. Khomeriki, A. Sukhov, S. Ruffo and J. Berakdar, (2013) Phys. Rev. Lett., 111, 117202 .

Diep H. T. (2015), Phys. Rev. B. V.  91. 014436

Z.D. Wang and M. J. Grimson, (2015) Eur. Phys. J. Appl. Phys. 70: 30303