Изучение взаимодействия красителя алцианового синего и геля поли(N-изопропилакриламид) в водном растворе

Манджиева Юлия Борисовна1, Балуян Тигран Григорьевич2 ,

Студент1 , Аспирант2

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: manjieva@gmail.com; tarinax@yandex.ru

В последнее время увеличилось количество публикаций, посвященных гелям на основе поли(N-изопропилакриламида) (ПНИПА). Интерес обусловлен возможностью менять внутренние параметры геля, изменяя внешние параметры, такие как температура, pH, ионная сила раствора и т.д. Гели на основе ПНИПА испытывают объемный фазовый переход при температуре 32°С, близкой к температуре человеческого тела, что делает их перспективными основами для создания различных биосовместимых материалов, таких как биосенсоры или оболочки лекарств для их адресной доставки [1]. Для визуализации полимерных гелей применяют алциановый синий (АЦС), самый широко применяемый краситель в биологии и медицине. При этом механизм взаимодействия и влияния АЦС на структуру объектов, которых он окрашивает,  практически не изучен. В работе [2] были синтезированы гели ПНИПА (размер частиц примерно 200 нм), проведено исследование методом спектрофотометрии этих гелей, инкубированных в водном растворе АЦС, и было сделано предположение о том, что размер частиц геля увеличивается за счет взаимодействия с  АЦС (возможно в связи с образованием нитевидных структур АЦС, скрепляющих различные мелкие частицы).

Целью данной работы являлось экспериментальное исследование взаимодействия алцианового синего и геля ПНИПА в водном растворе методами оптической микроскопии на микроскопе  Keyence VHX-5000, сканирующей элекронной микроскопии на растровом электронном микроскопе Quanta 600, снабженном специальной охлаждающей камерой и рентгендифракционного анализа на дифрактометре  Empyrean (PANanalytical). Образцы помещались на безотражательную кювету (монокристалл Si). Изучались образцы  сухого красителя АЦС, а также смесь геля ПНИПА и АЦС, образовавшуюся в водном растворе. В дополнение было выполнено моделирование структуры молекулы АЦС с помощью программы  VESTA.

Из оптической и электронной микроскопии видно, что структура частиц разного размера  (от 1 до 200 микрон) геля ПНИПА в водном растворе алцианового синего одинаковая – основа из геля и длинные синие нитевидные параллельные структуры, расположенные как на поверхности геля, так и внутри него. Оптическая микроскопия показала, что хотя гель в целом окрашивался однородно, наблюдались области малых сгущений красителя. Сканирующая электронная микроскопия показала, что  для больших частиц геля толщина нитей оценивается в 0.5 - 1 микрона, эти нити параллельны между собой и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга по толщине геля.

Молекула АЦС является плоской, с большим количеством ароматических кольцевых элементов и наличием радикалов по боковым группам. Диссоциация АЦС в воде происходит только по боковым группам с образованием олигокатионов и соответствующих противоионов. В свою очередь, такие олигокатионы склоны к стекинг-взамодействию [3], которое приводит к укладыванию молекул в «стопки», образующие  нити.

Таким образом, мы обнаружили, что в водном растворе алцианого синего и геля ПНИПА, взаимодействие происходит в результате захвата частичек геля радикалами АЦС, а олигокатионы АЦС в результате стекинг-взаимодействия образуют длинные нити, в результате чего происходит увеличение размера частиц геля.

Литература

- Anna Burmistrova, Marcel Richter, Michael Eisele, Cagri Üzüm and Regina von Klitzing. “The Effect of Co-Monomer Content on the Swelling/Shrinking and Mechanical Behaviour of Individually Adsorbed PNIPAM Microgel Particles” // Polymers, 2011, №3, С. 1575-1590.

- Богдашкина Д.В., Махаева Е.Е., Хохлов А.Р. “Поведение термочувствительных полиэлектролитных гидрогелей N-изопропилакриламида в водных растворах алцианового синего” // Высокомолекулярные соединения. Серия А, 2015, том 57, № 6. С. 533-543

- Джонатан Дж. Стид, Джерри Л. Этвуд. “Супрамолекулярная химия. Пер. с англ.: в 2т.”, 2007, том 1, С. 55-57

Научный руководитель: Новакова Алла Андреевна, профессор, физический факультет, кафедра физики твердого тела.