Влияние эволюции формы пустых и заполненных пор на прочность трековых мембран и композитов полимер/металл на их основе

Ковалец Н.П. (Абдурашидова Г.С., Бедин С.А., Гумирова В.Н., Разумовская И.В.)

Аспирант МПГУ

Московский Педагогический Государственный Университет, Институт физики, технологии и информационных систем, Факультет физики и информационных технологий, Москва, Россия

Е-mail:  gumirova_v@mail.ru

Матричный синтез является одним из перспективных методов получения композитов. Трековые мембраны (ТМ) в качестве матрицы имеют ряд преимуществ, прежде всего одинаковый размер пор в каждой партии образцов и возможность в достаточно широких пределах варьировать этот размер, а также концентрацию пор. Композит наследует геометрическую структуру ТМ, и соответственно его функциональные свойства можно менять за счет типа наполнителя и его концентрации, размеров частиц и их ориентации (система пор может быть направлена по-разному по отношению к поверхности полимерной пленки). В нашей работе использовались ТМ, изготовленные в Лаборатории ядерных реакций (ОИЯИ, Дубна). Поверхностная плотность пор варьировалась от 4×104 см-2 до 2×108 см-2. Диаметр пор определялся режимом травления, что позволило менять его от 0,22 до 1,60 мкм. Исследовались образцы с тремя типами ориентации системы цилиндрических пор по отношению к поверхности пленки. Металл (медь или никель) вводился в поры методом гальванического осаждения на специальной установке. Прочность определялась в режиме одноосного растяжения со скоростью 2 мм/мин на растяжной машине Autograph AGS фирмы «Shimadzu».

Ранее в работе [1] было показано, что для ТМ на прочность влияет не столько тривиальное уменьшение рабочего сечения за счет пористости, сколько концентрация напряжения на порах и взаимодействие полей упругих напряжений вокруг пор. При этом важным фактором оказалась эволюция формы пор при растяжении, что сказывалось на коэффициенте концентрации напряжения. Эти же факторы действуют в случае композитов на базе ТМ. Взаимодействие полей упругих напряжений начинает сказываться, когда (в соответствии с теорией) расстояние между соседними порами (заполненными металлом) в среднем превышает пять их диаметров (Рис.1). Уменьшение прочности композита по сравнению с прочностью исходной ТМ можно объяснить другими условиями эволюции поры, заполненной металлом: металл не дает превращаться поре в «безопасную щель». Существенно, что снятие остаточных напряжений в композите после заполнения пор металлом увеличивает его прочность.

|  | Рис. 1. Зависимость прочности ТМ и композита от диаметра пор при плотности пор 1,2 ∙107 см -2. Справа от пунктирной прямой среднее расстояние между порами больше пяти диаметров. Справа от штрихпунктирной прямой среднее наименьшее расстояние между соседними порами меньше пяти диаметров |
| --- | --- |

Литература:

1) В.Н. Гумирова, Г.С. Абдурашидова, С.А. Бедин, Н.П. Забалуева, М.А. Кувайцева, И.В. Разумовская, Физика твердого тела, 2015, том 57, 328-331.