Исследование pHEMT-структур на основе арсенида галлия методом электрохимического вольт-фарадного профилирования

Яковлев Г.Е.1, Фролов Д.С.1, Зубков В.И. 2

1аспирант, 2д.ф.-м.н., профессор

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 
факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: geyakovlev@etu.ru

При разработке эпитаксиальных структур для изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) важно соблюдать баланс между концентрацией примеси в сильнолегированном слое, определяющем 2D-концентрацию в канале, и толщиной нелегированного слоя, определяющего подвижность носителей заряда и быстродействие прибора [1, 2]. В противном случае, существует вероятность шунтирования канала сильнолегированными областями. Поэтому очень важно при разработке pHEMT-структур контролировать перераспределение основных носителей заряда (ОНЗ) между двумерным каналом и соседними неоднородно легированными широкозонными барьерами [3, 4].

Целью работы было измерение профилей распределения ОНЗ по глубине pHEMT структур на основе GaAs, контроль положения сильнолегированных эмиттерных областей и концентрации ОНЗ в квантовой яме (КЯ). Для этого мы использовали метод электрохимического вольт-фарадного профилирования (ECV) [5, 6]. Отличительной чертой метода является возможность измерения профиля концентрации в процессе постепенного травления образца, а также упрощение процедуры создания контактов к образцу. Распределение концентрации с использованием современного ECV профилометра может быть измерено в широком диапазоне (от 1012 до 1021 см-3) с разрешением по глубине вплоть до 1 нм [7].

В работе исследовались pHEMT-гетероструктуры на основе соединений InGaAs/GaAs/AlGaAs с одно- и двухсторонним легированием КЯ. Электрохимические вольт-фарадные измерения проводились на установке ECVPro (Nanometrics). В качестве электролита использовался водный раствор 0.2M NaOH с добавлением этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA), в количестве 20% от объема раствора.

По результатам ECV измерений были определены толщины и положение сильнолегированных эмиттерных слоев, а также концентрация ОНЗ в КЯ. Показано, что для корректного определения параметров структуры следует проводить измерение вольт-фарадной характеристики после каждого цикла травления, интегрируя результат в единый профиль. Использовании ECV-метода для контроля pHEMT структур с двухсторонним легированием КЯ позволяет подобрать оптимальную толщину верхнего cap-слоя, подлежащего утонению при формировании затвора, что, как ожидается  позволит существенно повысить концентрацию ОНЗ в КЯ по сравнению с аналогичной структурой с одиночным легированием.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки по Соглашению № 14.582.21.0010 от 14.10.2015 в рамках ФЦП ИР 2014-2020, уникальный идентификатор проекта RFMEFI58215X0013.

Литература

- M. Daoudi, I. Dhifallah, A. Ouerghi, R. Chtourou. Si-delta doping and spacer thickness effects on the electronic properties in Si-delta-doped AlGaAs/GaAs HEMT structures // Superlattices and Microstructures. 2012. V. 51 (4). P. 497-505

- D. Frolov, G. Yakovlev, V. Zubkov. Investigation of delta-doped pHEMT InGaAs/GaAs/AlGaAs structures by the electrochemical capacitance-voltage technique // Journal of Physics: Conference Series. 2016. V. 690 (1). 012015.

- П.Н. Брунков и др. Электрохимическое вольт-емкостное профилирование концентрации свободных носителей заряда в HEMT-гетероструктурах на основе соединений InGaAs/AlGaAs/GaAs // Физика и техника полупроводников. 2011. Т. 45. В. 6. С. 829-835.

- И.С. Васильевский и др. Электрофизические и структурные свойства двусторонне delta-легированных PHEMT-гетероструктур на основе AlGaAs/InGaAs/AlGaAs // Физика и техника полупроводников. 2008. Т. 42. В. 9. С. 1102-1109.

- T.Ambridge, M. Faktor. An automatic carrier concentration profile plotter using an electrochemical technique // Journal of applied electrochemistry. 1975. V. 5. P. 319-328.

- Д.С. Фролов, Г.Е. Яковлев, В.И. Зубков, А.Л. Дудин, А.В. Соломникова, Е.С. Кунашик. Диагностика морфологии и электронного спектра pHEMT гетероструктур // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2016. No. 2. С. 7-13.

- V. Zubkov, O. Kucherova, D. Frolov, A. Zubkova. Electrochemical profiling of heterostructures with multiple quantum wells InGaN/GaN // Phys. Stat. Sol. C, 2013, v.10, N 3, p.342–345.