Теоретическое исследование формирования поверхностного сплава платина-медь

Докукин Сергей Александрович

Аспирант 1 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: sergy2710@mail.ru

Теоретическое и экспериментальное исследование свойств поверхностных биметаллических сплавов является перспективным направлением в физике конденсированного состояния вещества. Это связано с тем, что такие структуры широко используются в промышленности для защиты поверхностей от коррозии, улучшения механических свойств веществ, для поверхностного катализа реакций, в электрохимии и для записи информации. Экспериментальные исследования дороги и трудоемки, а при теоретическом исследовании в рамках квантово-механического описания нет возможности моделировать достаточное для формирования сплава время эволюции. Поэтому приходится использовать классическое описание: моделировать атомы  материальными точками, а их взаимодействие – в виде классического потенциала.

В данной работе рассматривается формирование поверхностного сплава, образующегося при напылении атомов платины на ступенчатую поверхность меди (111).   На первом этапе производилось вычисление параметров полуклассических межатомных потенциалов, полученных в рамках метода сильной связи [1]. Проводился поиск таких параметров потенциалов взаимодействия атомов меди и платины, при которых наиболее точно воспроизводятся параметры системы, найденные экспериментально и с помощью ab initio расчетов. На втором этапе с помощью метода упругой ленты [2] вычислялись характерные диффузионные барьеры событий, происходящих в рассматриваемой системе. В результате их сравнения делается вывод о наиболее вероятных событиях, управляющих ростом структур.

В результате проведенного исследования были получены параметры потенциалов взаимодействия атомов платины и меди. Исследовано формирование поверхностного сплава на ступенчатой поверхности меди (111) и предложено теоретическое обоснование таких экспериментально наблюдаемых эффектов [3], как: а) формирование пальцеобразных выростов на краях ступеней при температуре близкой к комнатной, б) переход к равномерному распределению атомов платины в первом слое поверхности меди при температурах выше 500 К.

Литература

- Cleri F., Rosato V., Tight-binding potentials for transition metals and alloys // Phys. Rev. B 48, 22 (1993).

- Jonsson H., Nudged elastic band method for finding minimum energy path of transitions // Classical and Quantum dynamics in condensed phase simulations, Edition B, p. 385 (1998).

- Felicia R. L., Atomic scale surface structure of Pt/Cu(111) surface alloy // J. Phys. Chem. C 118, 3015 (2014).