Получение и свойства квазидвумерных алмазных кристаллов

Алексеев А.М.1, Малыхин С.А.2

1аспирант, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: am.alekseev@physics.msu.ru

В настоящей работе методом газофазного химического осаждения из метан-водородной смеси, активированной разрядом постоянного тока, были получены поликристаллические пленки, состоящие из кристаллов алмаза в виде пластин микрометрового размера толщиной несколько десятков нанометров. Структурные характеристики пленок и отдельных кристаллитов были исследованы методами электронной микроскопии и дифракции электронов. Результаты экспериментального исследования свидетельствуют, что данные алмазные пластины преимущественно имеют гексагональную морфологию и [111] кристаллографическую ориентацию, а также обладают осью симметрии 6 порядка. Обсуждается возможный механизм формирования кристаллитов плоской формы при осаждении алмазного материала из газовой фазы и перспективы их практического использования.