Изучение мембранно-экстракционных свойств нового липофильного трис(О,О-диамилокси)фосфорил-метил)амина

Гарипова А.Р., Камкина А.Г., Уразгалиева А.А.

аспирант, студент, студент

Химический институт им. А.М. Бутлерова, КФУ, Казань, Россия

E-mail: alsu-ismagilova@ya.ru

В настоящее время в качестве перспективного метода концентрирования и извлечения ионов металлов рассматривается жидкостная мембранная экстракция, обладающая следующими преимуществами: минимальный расход переносчика и растворителя, отсутствие необходимости разделения фаз, экологическая безопасность и извлечение элементов из самых разных источников сырья от руд до сточных вод.

Синтезированное в нашей лаборатории соединение трис(О,О-диамилокси)фосфорил-метил)амин (I) является тетрадентатным лигандом (L) и можно предположить, что с катионом лития при участии ди(2-этилгексил)монотиофосфорной кислоты (II) как аниона (An-), образуются электронейтральные хелатные комплексы состава [L·M+]An- и происходит транспорт лития по механизму антипорта.

Для исследования мембранно-транспортных свойств нового соединения использовали растворы, в которых одновременно содержались катионы лития, натрия, калия, рубидия и цезия в одинаковых концентрациях С(M+). Кинетику мембранного переноса каждого катиона исследовали с использованием доступного метода атомно-эмиссионной спектроскопии. Мембранной фазой выступала смесь переносчиков в разном соотношении в керосине и без разбавителя. В качестве мембранного растворителя использовали керосин.

Таблица 1. Значения потоков (П) для ионов Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ при рН отдающего раствора 9.1; смесь переносчиков С(I) = 0.38М, C(II) = 0.1М в керосине.

| *- концентрация переносчика (I) и (II) в мембранной фазе, где отсутствует разбавитель. С(I), моль/л | С(II), моль/л | С(M+), моль/л | П (M+), ×10-3 моль/м2∙мин |  |  |  |  | Коэффициенты селективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Li+ | Na+ | K+ | Rb+ | Cs+ | SLi/Na | SLi/K |
| 0.42 | 0.08 | 0.1 | 3.9 | 0.76 | 0.63 | 0.41 | 0.45 | 5.13 | 6.14 |
| 0.38 | 0.1 | 0.1 | 4.16 | 0.78 | 0.52 | 0.38 | 0.52 | 5.32 | 7.98 |
| 0.38 | 0.1 | 0.05 | 2.76 | 0.91 | 0.70 | 0.57 | 0.52 | 3.04 | 3.91 |
| 0.38 | 0.1 | 0.02 | 1.87 | 0.65 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 2.89 | 4.02 |
| 1.11* | 0.6* | 0.1 | 0.67 | - | - | 0.36 | 0.18 | - | - |
| 1.25* | 0.3* | 0.1 | 1.3 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.24 | 2.83 | 3.17 |

Как и предполагалось, вещество проявляет наибольшую селективность к ионам лития. С увеличением ионного радиуса металла, поток уменьшается. При снижении концентрации ионов металлов в отдающем растворе наблюдается резкое уменьшение потоков всех катионов и, в особенности, иона лития, следовательно, перенасыщение мембраны не наблюдается. Однако уменьшается селективность по отношению к литию. Понижение концентрации переносимых ионов металлов дает возможность образовать комплексы состава [Ln·M+]An- при транспорте через мембранную фазу иона большего размера и с большим координационным числом.

Результаты экспериментов с использованием смеси переносчиков без разбавителя показали, что в отсутствии разбавителя, вследствие увеличения вязкости наблюдается уменьшение потоков ионов всех щелочных металлов

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Гарифзянову А.Р.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения проектной части государственного задания в сфере научной деятельности.