Твердоконтактные потенциометрические сенсоры для определения катионов серебра на основе печатных графитовых электродов и производных пиллар[5]арена

Габидуллина И.И.

Студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им.А.М.Бутлерова, г. Казань, Российская Федерация

E–mail: ilzirya26@mail.ru

Создание потенциометрических сенсоров для определения катионов является быстро развивающейся областью аналитической химии в связи с растущими проблемами в области биомедицинской химии, охраны окружающей среды, контроля производственных процессов.

Нами разработаны потенциометрические сенсоры на основе печатных графитовых электродов, модифицированных полимерной мембраной, содержащей макроциклический рецептор – производное пиллар[5]арена. Ранее было установлено, что используемый в работе пиллар[5]ареновый рецептор обладает сродством к катионам меди(II) и серебра(I).

Формирование катионселективной мембраны, содержащей пиллар[5]ареновый рецептор, проводили путем отливки полимерной мембраны из поливинилхлорида, содержащей липофильную соль и пластификатор. Смесь наносили на рабочую поверхность печатного электрода и высушивали.

Был оптимизирован состав ионоселективной мембраны. Изучена обратимость сигнала сенсора и его зависимость от рН раствора. Установлена зависимость потенциала сенсора от концентрации меди и серебра. Селективность сигнала сенсора по отношению к ряду ионов металлов была оценена методом раздельных растворов. Также разработанный сенсор был апробирован в определении ионов серебра и меди в реальных образцах лекарственных препаратов – аргосульфане и поливитаминных комплексах.

Таким образом, перспективно использование разрабатываемого сенсора в анализе лекарственных препаратов, контроле производственных процессов.

Исследования проводили при поддержке Российского научного фонда (грант 14-13-00058).