Исследование процесса удаления равновесного капролактама из гранулята ПА-6 методом испарения

Баранников Михаил Владимирович

Аспирант

Ивановский государственный химико-технологический университет,

факультет органической химии и технологии, Иваново, Россия

newmichael2014@gmail.com

Основным недостатком гидролитической полимеризации капролактама (КЛ) является высокая температура синтеза, наличие энерго- и материалоемких стадий водной экстракции низкомолекулярных соединений (НМС) из гранул полимера, сушка последних и выделение НМС из экстракционных растворов методом упаривания.

Целью данной работы является исследование процесса испарения капролактама из гранулята ПА-6, полученного по методу высокотемпературной гидролитической полимеризации капролактама на ОАО «КуйбышевАзот», в токе инертного газа - азота. Для решения данной задачи на кафедре ХиТВМС ИГХТУ была создана и пущена в работу установка, состоящая из трех основных частей: обогреваемая камера, ячейка для гранулята ПА-6, в которую подается инертный газ и сборник – конденсатор паров капролактама. Контроль и регулирование температуры осуществляются микропроцессорным измерителем-регулятором ТРМ1. Опыты проводили при двух температурах: 140°С и 150°С, с различным количеством загружаемого гранулята и скоростях подачи азота. В качестве исходного образца использован матированный ПА-6, полученный при Т=260±1°С и времени синтеза 18 часов.

Свойства исходного, равновесного и демономеризованного (1-4) полимера после процесса совмещенной сушки-демономеризации приведены в таблице.

| № п/п | Параметры процесса*) | [КЛ], масс. % | [ОЛ], масс. % | ηотн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходный полимер |  | 6,63 ±0,22 | 2,74 ±0,03 | 2,23±0,02 |
| 1 | 150/20/14/90 | 0,61 ±0,10 | 0,94±0,01 | 2,67±0,01 |
| 2 | 150/20/36/85 | 0,74 ±0,05 | 1,03±0,05 | 2,79±0,01 |
| 3 | 140/20/14/155 | 0,52 ±0,03 | 1.13±0,08 | 2,80±0,04 |
| 4 | 140/20/36/115 | 0,62 ±0,11 | 0,95±0,20 | 2,85±0,01 |

*) температура процесса, °С/масса гранулята, г/скорость подачи азота, л/ч / время процесса, ч