Получение и свойства искусственных латексов с положительным и отрицательным зарядом частиц 
Стужук А.Н., Ямщикова О.И. 
студент, аспирант
Московский технологический университет, кафедра высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева, Москва, Россия
E–mail: aleksandr-stuzhuk@mail.ru

Разработана концепция создания искусственных латексов из полимеров диен-стирольных термоэластопластов, прямой синтез которых не позволяет получить высокодисперсные суспензии c положительным и отрицательным зарядами частиц [1, 2].

Систематический анализ изменения динамической вязкости растворов полимеров в растворителях различной природы позволил рекомендовать в качестве растворителя диен-стирольных термоэластопластов циклогексан, в котором вязкость при концентрации 10% масс. составила 66.32 мПа*с. Показано, что дальнейшее увеличение количества полимера приводит к значительному росту вязкости раствора и является нецелесообразным [3].

Подобраны условия получения агрегативно и седиментационно устойчивых искусственных латексов с положительным зарядом частиц в интервале 30 - 45 мВ в присутствии четвертичных аммониевых соединений  различного строения (Катамин АБ, Азол 129, Азол 138) и их смесей с неионным ПАВ (цетиловый спирт). Определены оптимальные массовые соотношения между ПАВ Азол 129/цетиловый спирт и Азол 129/Азол 138 и массовая концентрация ПАВ в расчете на полимер, обеспечивающие необходимую устойчивость [4].

Использование неионных добавок: оксиэтилированного касторового масла, блоксополимера глицерина с окисью пропилена и окисью этилена, - в присутствии которых получают наиболее устойчивые полистирольные суспензии, привело к некоторому увеличению среднего диаметра частиц искусственных латексов, распределение частиц по размерам при этом стало шире.

Сравнение свойств пленок, полученных из растворов полимера и из искусственных латексов, показало, что их физико-механические свойства близки. Это открывает возможности использования искусственных латексов для получения маканых изделий [5].

Литература

1. Лазурин Е.А., Самородов В.Т., Космодемьянский Л.В. Получение, свойства и применение латексов неэмульсионных полимеров. М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1981.

2. Хазанович И.Г., Чечик О.С. Опыт производства и применения искусственного латекса полиизопрена. Л.: ЛДНТП. 1986.

3. А. Грицкова, О.И. Ботова, Р.О. Шитов, Е.А. Гринфельд. Получение искусственных латексов на основе изопрен-стирольного термоэластопласта // Вестник МИТХТ. 2014, T.9, № 5, C.61-63.

4. Ботова О.И., Грицкова И.А., Гринфельд Е.А., Лобанова Н.А., Шитов Р.О. Влияние природы и концентрации эмульгатора на дисперсность и устойчивость искусственных латексов с положительным зарядом частиц // Каучук и Резина. 2015, №5, C.8-11

5. Чечик О.С., Еркова Л.Н. Латексы. Л.: Химия. 1983.